海南省预拌混凝土产品质量监督抽查实施细则

JCXZ06-2016

1 适用范围

本细则适用于海南省预拌混凝土产品质量的监督抽查，其他类型的监督抽查涉及到抽样检验的可参照本细则执行。

监督抽查产品范围包括搅拌站（楼）已准备出厂的预拌混凝土及交货地点正在使用的预拌混凝土。

本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议复检。

本细则规定的检验项目可根据监督检查的需要进行删减，并在相关文件中给予说明。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 30 | 302 | 3021 |
| 分类名称 | 非金属矿物制品业 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 水泥制品制造 |

2.2 产品种类

根据预拌混凝土产品标准，将产品分为以下二个种类，见表2。

表2产品种类

| 序号 | 产品种类 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常 规 品 | GB/T 14902-2012 |
| 2 | 特 制 品 |  |

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本细则

3.1常 规 品

常规品为强度等级不大于C55，干表观密度为2000kg/m3～2800kg/m3的普通混凝土。

3.2特制品

特制品包括高强混凝土、自密实混凝土、纤维混凝土、轻骨料混凝土、重混凝土。

4 企业规模划分

根据预拌混凝土产品行业的实际情况，生产企业规模以预拌混凝土产品年销售额或从业人员数量或营业收入额为标准划分为大、中、小型。具体见表3。

表3 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年销售额（万元） | ≥30000 | ≥3000且＜30000 | ＜3000 |
| 从业人员（人） | ≥1000 | ≥300且＜1000 | ≥20且＜300 |
| 营业收入（万元） | ≥30000 | ≥2000且＜30000 | ≥300且＜2000 |

5 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 14902  预拌混凝土

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 50080 普通混凝土拌合物性能试验方法

GB/T 50081 普通混凝土力学性能试验方法

GB/T 50107  混凝土强度检验评定标准

JGJ 52 普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准

JG  237  混凝土试模

经企业声明公开的生产企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1抽样品种和强度等级

随机抽取已拌好装车准备出厂的各类预拌混凝土和交货地点正在使用的各类预拌混凝土。

6.2抽样方法、基数及数量

6.2.1抽样方法

在装好预拌混凝土准备出厂的搅拌车中取样，取样时搅拌车先强制搅拌至少三分钟，在搅拌车卸料口抽取所需的预拌混凝土试样。取样时间不得超过15min。

6.2.2抽样基数

基数按混凝土运输车实际装载混凝土的量计算（m3）。

6.2.3抽样数量

- 样品数量为150 kg，现场检验项目完成后，从剩余的样品中抽取6kg，平分成2份，1份为水溶性氯离子含量（约2kg）和放射性（约1kg）检验用样品，另1份为水溶性氯离子含量（约2kg）和放射性（约1kg）封存用样品。2份样品均用塑料袋包装，贴上封条，封条应由双方人员签字确认。每包样品内应贴一个标签。样品由抽样人员负责交送检验机构。

6.3样品处置

成型好的试件在温度为20±5℃的环境条件中静置24小时至48小时，然后生产企业协助编号、脱模，脱模后立即将试件放入温度为20±2℃，相对湿度为95%以上的标准养护室中养护7～15天，或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护7～15天。检验机构安排车辆将样品运至检验机构标准养护室养护至28天。运输过程中不得损坏样品。备用样品保存期为3个月。

6.4抽样单

- 应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品信息【包括混凝土种类（普通混凝土A、高强混凝土H、自密实混凝土S、纤维混凝土F、轻骨料混凝土L、重混凝土W）、混凝土强度等级（C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80、C85、C90、C100）、出厂坍落度控制目标值（S1、S2、S3、S4、S5）、自密实混凝土应采用扩展度控制目标值（F1、F2、F3、F4、F5、F6）、该批混凝土使用环境条件（见GB/T14902-2012表9）】及企业相关信息, 由两人以上抽样人签名，同时记录被抽查企业上一年度生产的预拌混凝土产品生产（销售）总额（以万元计）或从业人员（以人计）或营业收入额（以万元计）；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。抽样人员在现场填写好抽样单号后，要经双方认可抽样具代表性、公证性，被抽查的生产企业代表须在抽样单上签名、加盖公章。

6.5现场应索取的资料

抽样人员抽样时应向企业索取所抽产品的出厂信息[含“出厂坍落度控制目标值（S1、S2、S3、S4、S5）”、“自密实混凝土应采用扩展度控制目标值（F1、F2、F3、F4、F5、F6）”、“混凝土强度等级”、”该批混凝土使用环境条件”等，及不少于45个前一个检验期内（该检验期不应少于60d,也不得大于90d）同一品种、同一强度等级预拌混凝土试件的立方体抗压强度代表值及标准差（加盖企业的公章）。如不能提供前一个检验期内的试验数据，在“企业前一个检验期抗压强度代表值”的现场原始记录上注明，经企业代表签字后加盖企业公章。

7 检验要求

7.1检验项目分类

检验项目分类见表4

表4   检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 强度 | GB/T 14902 | 推荐性 | GB/T50081 | ● |  |
| 2 | 水溶性氯离子含量 | GB/T 14902 | 推荐性 | GB/T14902 | ● |  |
| 3 | 放射性 | GB 6566 | 强制性 | GB6566 | ● |  |
| 4 | 坍落度 | GB/T 14902 | 推荐性 | GB/T50080 |  | ● |
| 备注 | a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注2：按照GB/T 50107-2010第3.0.2条的规定，立方体抗压强度标准值应为按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件，用标准试验方法在28天龄期测得的混凝土抗压强度总体分布中的一个值。

根据GB/T 50107-2010第4.3.1条“注”的规定，对掺矿物掺合料的混凝土进行强度评定时，可根据设计规定，可采用大于28d龄期的混凝土强度。具体龄期应由设计部门规定。生产企业提供设计部门的设计说明及施工方的供货合同。抽样单上应注明设计部门规定的龄期，并复印设计部门的设计说明及施工方的供货合同及盖企业公章。

7.2现场检验

7.2.1坍落度检测

抽取试样应立即送至混凝土成型室，人工搅拌均匀（来回搅拌三次）,按GB/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》执行。从取样到完成坍落度试验不应超过20min。坍落度现场检测完毕后，检验结果应进行现场确认，并在检验记录上由企业陪同人员签字盖章。

7.2.2强度试件制作

强度试件制作数量为3组，每组3个试件。试件制作尺寸按GB/T 50107-2010第3.0.2条的规定，全省统一为：150mm×150mm×150mm。试件成型前先将带有检验机构公章的牛皮标签纸放入经确认满足要求的试模底部，然后才装入预拌混凝土。试件成型后，试件表面放上试件编号标签，待预拌混凝土临近初凝时，由企业检验人员负责抹平，抹平后企业检验人员立即用不透水的薄膜覆盖表面。从取样到成型完毕不应超过40min。（注：企业制样试模经确认符合标准要求后，可用于本次检验。）

试模确认方法：现场检验人员应按JG 237-2008《混凝土试模》的校准方法对所用试模校准确认。

7.2.3强度试件养护

检验人员根据现场情况，按以下要求进行操作：

试件在温度为20±5℃的环境条件中静置24小时至48小时，然后生产企业协助编号、脱模，脱模后立即将试件放入温度为20±2℃，相对湿度为95%以上的标准养护室中养护7～15天，或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护7～15天。检验机构安排车辆将样品运至检验机构标准养护室养护至28天或设计部门规定的龄期。

7.3抽样检验应注意的问题

7.3.1样品接收人员在接收样品时，必须认真检查样品的封样单是否完整以及样品是否完好。

7.3.2当样品在运输过程中受到损坏时，应考虑重新抽取样品。

7.3.3若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求且检验方法一致时，应按被检产品明示的质量要求判定；若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按标准要求判定。

8  判定原则

8.1预拌混凝土的强度评定方法的选择

预拌混凝土生产原则上视为连续生产，且生产条件在较长时间内保持一致，同一品种、同一强度等级预拌混凝土的强度变异性保持稳定，则预拌混凝土强度评定按GB/T 50107-2010标准中第5.1节统计方法评定的第5. 1.2条的规定进行评定。检验批预拌混凝土立方体抗压强度标准差的计算值由企业提供试验数据计算，企业试验数据的来源是：在企业前一个检验期内（该检验期不应少于60d,也不得大于90d）任选不少于45个同一品种、同一强度等级的预拌混凝土试件的立方体抗压强度代表值。如果企业不能提供前一个检验期内的试验数据，预拌混凝土强度评定按GB/T 50107-2010标准中第5.2节规定的非统计方法进行评定。

8.2综合判定：

检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格，其中当产品存在A类项目不合格时，属严重不合格。

9   异议处理和复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品，与不合格质量数据相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，做出维持原检验结论的复检结论。

9.2对不合格项目复检时，应采用备份样品进行检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

9.3不进行复检情况：由于混凝土产品的特殊性，预拌混凝土产品质量的监督抽查不对混凝土强度项目进行复检。坍落度项目为现场检测项目，检测结果已在现场确认，不再受理复检。