海南省新型墙体材料产品质量监督抽查实施细则

JCXZ01-2016

1 适用范围

本细则适用于海南省质量技术监督部门组织的新型墙体材料产品质量的监督抽查，其他类型的监督检查涉及到抽样检验的可参照本细则执行。

监督抽查产品范围包括本细则2.2中规定的所有种类。

本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议复检。

本细则规定的检验项目可根据监督检查的需要进行删减，并在相关文件中给予说明。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 30 | 302/303 | 3021/3031 |
| 分类名称 | 非金属矿物制品业 | 石膏、水泥制品及类似制品制造/砖瓦、石材等建筑材料制造 | 水泥制品制造/粘土砖瓦及建筑砌块制造 |

2.2 产品种类

产品种类见表2。

表2  产品种类

| 序号 | 种类 |
| --- | --- |
| 1 | 普通混凝土小型砌块 |
| 2 | 轻集料混凝土小型空心砌块 |
| 3 | 粉煤灰混凝土小型空心砌块 |
| 4 | 混凝土实心砖 |
| 5 | 蒸压灰砂砖 |
| 6 | 蒸压粉煤灰砖 |
| 7 | 炉渣砖 |
| 8 | 混凝土普通砖(非承重砖部分) |
| 9 | 混凝土路面砖 |
| 10 | 页岩砖（Y）、煤矸石砖(M) |

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

3.1 普通混凝土小型砌块

本细则规定的普通混凝土小型砌块是指符合GB/T 8239定义的普通混凝土小型砌块。按照空心率分为空心砌块（空心率不小于25%，代号：H）和实心砌块（空心率小于25%，代号：S）。按结构和受力情况分为承重砌块和非承重砌块。按强度等级分成多个级别。

3.2 轻集料混凝土小型空心砌块

本细则规定的轻集料混凝土小型空心砌块是指符合GB/T15229定义的轻集料混凝土小型空心砌块。按照砌块孔的排数分为：单排孔、双排孔、三排孔、四排孔。按照强度等级和密度等级等分成多个级别。

3.3 粉煤灰混凝土小型空心砌块

本细则规定的粉煤灰混凝土小型空心砌块是指符合JC/T862中定义的粉煤灰混凝土小型空心砌块。按照砌块孔的排数分为：单排孔（1）、双排孔（2）、多排孔（D）。按照强度等级和密度等级等分成多个级别。

3.4 混凝土实心砖

本细则规定的混凝土实心砖是指符合GB/T21144中定义的混凝土实心砖。按照强度等级和密度等级等分成多个级别。

3.5 蒸压灰砂砖

本细则规定的蒸压灰砂砖是指符合GB11945中定义的蒸压灰砂砖。按照强度级别和质量级别等分成多个级别。

3.6 蒸压粉煤灰砖

本细则规定的蒸压粉煤灰砖是指符合JC/T239中定义的蒸压粉煤灰砖。按照强度等级分成多个级别。

3.7 炉渣砖

本细则规定的炉渣砖是指符合JC/T525中定义的炉渣砖。按照强度等级分成多个级别。

3.8混凝土普通砖(非承重砖部分)

本细则规定的混凝土普通砖(非承重砖部分)是指符合NY/T 671中定义的混凝土普通砖(非承重砖部分)。按照质量等级、强度等级和密度等级等分成多个级别。

3.9 混凝土路面砖

本细则规定的混凝土路面砖是指符合GB 28635中定义的混凝土路面砖。按照形状分为普形混凝土路面砖（N）和异型混凝土路面砖（I）。按成型材料组成分为带面层混凝土路面砖（C）和通体混凝土路面砖（F）。按强度等级分成多个级别。

3.10页岩砖（Y）和煤矸石砖(M)

本细则规定的页岩砖、煤矸石砖是指符合GB 5101中定义的页岩砖、煤矸石砖。按照质量等级、强度等级等分成多个级别。

4 企业规模划分

根据新型墙体材料产品行业的实际情况，生产企业规模以新型墙体材料产品年销售额或从业人员数量或营业收入为标准划分为大、中、小型、微型企业。具体见表3。

表3 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年销售额 （万元） | ≥40000 | 12000≥且＜40000 | ＜12000 | --- |
| 从业人员 （人） | ≥1000 | ≥300且＜1000 | ≥20且＜300 | ＜20 |
| 营业收入（万元） | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ≥300且＜2000 | ＜300 |

5 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 8239普通混凝土小型砌块

GB/T 15229轻集料混凝土小型空心砌块

JC/T 862粉煤灰混凝土小型空心砌块

GB/T 21144混凝土实心砖

GB 11945蒸压灰砂砖；

JC/T 239 蒸压粉煤灰砖；

JC/T 525炉渣砖；

NY/T 671混凝土普通砖和装饰砖

GB 28635 混凝土路面砖

GB 5101烧结普通砖

GB/T 2542 砌墙砖试验方法

GB/T4111混凝土砌块和砖试验方法

GB/T11969 蒸压加气混凝土性能试验方法

GB 6566建筑材料放射性核素限量

GB/T10294绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 10111随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

经企业声明公开的生产企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1抽样品种和规格

同种类、同规格、同工艺、同级别的各类产品。

6.2抽样方法、基数及数量

6.2.1抽样方法

在生产企业的成品堆场内随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的同种类、同规格、同级别的各类待销售产品。

6.2.2抽样基数、抽样数量

6.2.2.1普通混凝土小型砌块

同一种原材料配制成的相同规格、龄期、强度等级和相同工艺生产的500m3且不超过3万块砌块为一批，每周生产不足500m3且不超过3万块砌块按一批计。

每批随机抽取32块做尺寸偏差和外观质量。

从尺寸偏差和外观质量合格的检验批中随机抽取如下数量（见表4）进行以下项目的检验（该样品为检验样品），另外再抽取相同数量的砌块作为备份样品。所抽的检验样品送至承检单位, 备份样品封存后留在企业。

表4     普通混凝土小型砌块检验样品数量

| 检验项目 | 样品数量（块） |  |
| --- | --- | --- |
|  | （高度/宽度）≥0.6 | （高度/宽度）＜0.6 |
| 空心率 | 3 | 3 |
| 外壁和肋厚 | 3 | 3 |
| 强度等级 | 5 | 10 |
| 吸水率 | 3 | 3 |
| 线性干燥收缩值 | 3 | 3 |
| 抗冻性 | 10 | 20 |
| 碳化系数 | 12 | 22 |
| 软化系数 | 10 | 20 |
| 放射性核素限量 | 3 | 3 |
| 注：（高度/宽度）是指试样在实际使用状态下承压高度与最小水平尺寸之比 |  |  |

抽样时应索取受检产品的有关资料，如种类、承重情况、注明强度等级（MU5.0、MU7.5、MU10、MU15、MU20 MU25、MU30、MU35、MU40）等。

所抽样品应为28天前生产的产品。

6.2.2.2轻集料混凝土小型空心砌块

同一种轻集料配制成的相同强度等级、相同密度等级和相同工艺生产的300m3砌块为一批，不足300m3者亦按一批计。

每批随机抽取32块做尺寸偏差和外观质量。

从尺寸偏差和外观质量合格的检验批中随机抽取如下数量（见表5）进行以下项目的检验（该样品为检验样品），另外再抽取相同数量的砌块作为备份样品。所抽的检验样品送至承检单位, 备份样品 封存后留在企业。

表5     轻集料混凝土小型空心砌块检验样品数量

| 检验项目 | 样品数量（块） |
| --- | --- |
| 强度等级 | 5 |
| 密度、吸水率、相对含水率 | 3 |
| 抗冻性 | 10 |
| 碳化系数 | 12 |
| 软化系数 | 10 |
| 放射性核素限量 | 2 |

抽样时应索取受检产品的有关资料，注明强度等级（MU2.5、MU 3.5、MU 5.0、MU 7.5、MU 10.0）及密度等级（700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400）等。

所抽样品应为28天前生产的产品。

6.2.2.3粉煤灰混凝土小型空心砌块

同一种粉煤灰、 同一种集料与水泥、同一生产工艺生产的相同强度等级、密度等级的10000块砌块为一批，每月生产的块数不足10000块者亦按一批计。

每批随机抽取32块做尺寸偏差和外观质量。

从尺寸偏差和外观质量合格的检验批中随机抽取如下数量（见表6）进行以下项目的检验（该样品为检验样品），另外再抽取相同数量的砌块作为备份样品。所抽的检验样品送至承检单位, 备份样品封存后留在企业。

表6     粉煤灰混凝土小型空心砌块检验样品数量

| 检验项目 | 样品数量（块） |
| --- | --- |
| 强度等级 | 5 |
| 密度、吸水率、相对含水率 | 3 |
| 干燥收缩率 | 3 |
| 抗冻性 | 10 |
| 碳化系数 | 12 |
| 软化系数 | 10 |
| 放射性核素限量 | 0 |

抽样时应索取受检产品的有关资料，注明强度等级（MU3.5 、MU5、MU7.5、MU10、MU15、MU20）及密度等级（600、700、800、900、1000、1200、1400）等。

所抽样品应为28天前生产的产品。

6.2.2.4混凝土实心砖(代替混凝土普通砖承重部分)

同一种原材料配制成，同一工艺生产的相同质量等级的10万块为一批，不足10万块者亦按一批。

每批随机抽取100（n1=n2=50）块做尺寸偏差和外观质量。

从外观质量合格的检验批中随机抽取如下数量（见表7）进行以下项目的检验（该样品为检验样品），另外再抽取相同数量的砌块作为备份样品。所抽的检验样品送至承检单位, 备份样品封存后留在企业。

表7     混凝土实心砖检验样品数量

| 检验项目 | 样品数量（块） |
| --- | --- |
| 强度等级 | 10 |
| 密度、最大吸水率 | 3 |
| 干燥收缩率、相对含水率 | 3 |
| 抗冻性 | 10 |
| 碳化系数 | 10 |
| 软化系数 | 10 |
| 放射性核素限量 | 0 |

抽样时应索取受检产品的有关资料，注明强度等级（MU15、MU20、MU25、MU30、MU35、MU40）及密度等级（A级、B级、C级）等。

所抽样品应为28天前生产的产品。

6.2.2.5蒸压灰砂砖

同一种原材料配制成的相同外观质量等级、同强度等级的10万块蒸压灰砂砖为一批，不足10万块者亦按一批。

每批随机抽取100（n1=n2=50）块做尺寸偏差和外观质量。

从尺寸偏差和外观质量合格的检验批中随机抽取如下数量（见表8）进行以下项目的检验（该样品为检验样品），另外再抽取相同数量的砌块作为备份样品。所抽的检验样品送至承检单位, 备份样品封存后留在企业。

表8     蒸压灰砂砖检验样品数量

| 检验项目 | 样品数量（块） |
| --- | --- |
| 抗折强度 | 5 |
| 抗压强度 | 5 |
| 抗冻性 | 5 |
| 放射性核素限量 | 0 |

抽样时应索取受检产品的有关资料，注明强度等级（ MU10、MU15、MU20、MU25）等。

所抽样品应为3天前生产的产品。

6.2.2.6蒸压粉煤灰砖

同一种原材料、同一工艺配制成的同一规格型号、同一强度等级和同一龄期的10万块砖为一批，不足10万块者亦按一批计。

每批随机抽取100（n1=n2=50）块做尺寸偏差和外观质量。

从尺寸偏差和外观质量合格的检验批中随机抽取如下数量（见表9）进行以下项目的检验（该样品为检验样品），另外再抽取相同数量的砌块作为备份样品。所抽的检验样品送至承检单位, 备份样品封存后留在企业。

表9     蒸压粉煤灰砖检验样品数量

| 检验项目 | 样品数量（块） |
| --- | --- |
| 强度等级 | 20 |
| 吸水率 | 3 |
| 线性干燥收缩值 | 3 |
| 抗冻性 | 20 |
| 碳化系数 | 25 |
| 放射性核素限量 | 3 |

抽样时应索取受检产品的有关资料，注明强度等级（MU10、MU15、MU20、MU25、MU30）等。

所抽样品应为10天前生产的产品。

6.2.2.7炉渣砖

同一种原材料配制成的相同强度等级的3.5万块～1.5万块为一批，当天产量不足1.5万块者亦按一批。

每批随机抽取100（n1=n2=50）块做外观质量。

从外观质量合格的检验批中随机抽取如下数量（见表10）进行以下项目的检验（该样品为检验样品），另外再抽取相同数量的砌块作为备份样品。所抽的检验样品送至承检单位, 备份样品封存后留在企业。

表10     炉渣砖检验样品数量

| 检验项目 | 样品数量（块） |
| --- | --- |
| 尺寸偏差 | 20 |
| 强度等级 | 10 |
| 干燥收缩率 | 5 |
| 抗冻性 | 5 |
| 碳化性能 | 5 |
| 放射性核素限量 | 4 |

抽样时应索取受检产品的有关资料，注明强度等级（MU15、MU20、MU25）等。

所抽样品应为28天前生产的产品。

6.2.2.8混凝土普通砖(非承重砖部分)

同一种原材料配制成的相同外观质量等级、同强度等级的3.5万块～15万块为一批，不足3.5万块者亦按一批。

每批随机抽取100（n1=n2=50）块做外观质量。

从外观质量合格的检验批中随机抽取如下数量（见表11）进行以下项目的检验（该样品为检验样品），另外再抽取相同数量的砌块作为备份样品。所抽的检验样品送至承检单位, 备份样品封存后留在企业。

表11     混凝土普通砖检验样品数量

| 检验项目 | 样品数量（块） |
| --- | --- |
| 尺寸偏差 | 20 |
| 体积密度 | 3 |
| 强度等级 | 10 |
| 吸水率 | 5 |
| 抗冻性 | 5 |
| 放射性核素限量 | 0 |

抽样时应索取受检产品的有关资料，注明质量等级（A、B、C）、注明强度等级（MU3.5 、MU5.0、MU7.5）、注明密度等级(500、600、700、800、900、1000、1200)。

6.2.2.9混凝土路面砖

同一种原材料配制成的同一类别、同一规格、同一强度等级，铺装面积3000m2为一批，不足3000m2者亦按一批计。

每批随机抽取100（n1=n2=50）块做外观质量。

从外观质量合格的检验批中随机抽取如下数量（见表12）进行以下项目的检验（该样品为检验样品），另外再抽取相同数量的砌块作为备份样品。所抽的检验样品送至承检单位, 备份样品封存后留在企业。

表12     混凝土路面砖检验样品数量

| 检验项目 | 样品数量（块） |
| --- | --- |
| 尺寸偏差 | 20 |
| 强度等级 | 10 |
| 吸水率 | 5 |
| 抗冻性 | 10 |
| 放射性核素限量 | 0 |

抽样时应索取受检产品的有关资料，注明强度等级（ 抗压强度等级 Cc40 、Cc50 、Cc60或抗折强度等级 Cf4.0、 Cf5.0、 Cf6.0）。

6.2.2.10页岩砖、煤矸石砖

同品种、同规格、同强度等级、同质量等级的砖, 3.5万块～15万块为一批，不足3.5万块者亦按一批。

每批随机抽取100（n1=n2=50）块做外观质量。

从外观质量合格的检验批中随机抽取如下数量（见表13）进行以下项目的检验（该样品为检验样品），另外再抽取相同数量的砌块作为备份样品。所抽的检验样品送至承检单位, 备份样品封存后留在企业。

表13     页岩砖、煤矸石砖检验样品数量

| 检验项目 | 样品数量（块） |
| --- | --- |
| 尺寸偏差 | 20 |
| 强度等级 | 10 |
| 泛霜 | 5 |
| 石灰爆裂 | 5 |
| 吸水率和饱和系数 | 5 |
| 抗冻性 | 5 |
| 放射性核素限量 | 0 |

抽样时应索取受检产品的有关资料，注明种类（页岩类、煤矸石类）、质量等级（A、B、C）、强度级别（MU10、MU15、MU20、MU25、MU30）等。

6.2.2.11执行企业标准的砌块和砖类

执行企业标准的砌块和砖类其抽样方法和抽样数量按具体的企业标准执行。

6.3样品处置

应当对检验样品和备用样品分别签封，被抽查产品的样品应有密封或防拆封措施，以保证其完整性、真实性。检验样品送承检机构，备用样品存放在被抽查企业，抽样人员应提醒企业相关人员保管好所有样品，样品运输、存储过程中应平整堆放，防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和曝晒。备用样品保存期为3个月。

6.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品信息[包括产品的种类、强度等级、密度等级、规格尺寸、质量等级等]及企业相关信息，由两人以上抽样人签名。同时记录被抽查企业上一年度生产的销售总额（以万元计）或从业人员（以人计）或营业收入额（以万元计），详见表2；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额或从业人员数量或营业收入额，并加以注明。抽样人员在现场填写好抽样单号后，要经双方认可抽样具代表性、公证性，被抽查的企业代表须在抽样单上签名、加盖公章。

7 检验要求

7.1检验项目分类

检验项目分类见表14～表23

表14  普通混凝土小型砌块检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T 8239 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 2 | 外观质量 | GB/T 8239 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 3 | 外壁和肋厚 | GB/T 8239 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 4 | 强度等级 | GB/T 8239 | 推荐性 | GB/T4111 | ● |  |
| 5 | 吸水率 | GB/T 8239 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 6 | 线性干燥收缩值 | GB/T 8239 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 7 | 抗冻性 | GB/T 8239 | 推荐性 | GB/T4111 | ● |  |
| 8 | 碳化系数 | GB/T 8239 | 推荐性 | GB/T4111 | ● |  |
| 9 | 软化系数 | GB/T 8239 | 推荐性 | GB/T4111 | ● |  |
| 10 | 放射性核素限量 | GB/T 8239、GB 6566 | 强制性 | GB 6566 | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表15  轻集料混凝土小型空心砌块检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T 15229 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 2 | 外观质量 | GB/T 15229 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 3 | 密度等级 | GB/T 15229 | 推荐性 | GB/T4111 | ● |  |
| 4 | 强度等级 | GB/T 15229 | 推荐性 | GB/T4111 | ● |  |
| 5 | 吸水率 | GB/T 15229 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 6 | 干缩率 | GB/T 15229 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 7 | 相对含水率 | GB/T 15229 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 8 | 软化系数 | GB/T 15229 | 推荐性 | GB/T4111 | ● |  |
| 9 | 碳化系数 | GB/T 15229 | 推荐性 |  | ● |  |
| 10 | 抗冻性 | GB/T 15229 | 推荐性 | GB/T4111 | ● |  |
| 11 | 放射性核素限量 | GB/T 15229、GB 6566 | 强制性 | GB 6566 | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表16  粉煤灰混凝土小型空心砌块检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸偏差 | JC/T 862 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 2 | 外观质量 | JC/T 862 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 3 | 密度等级 | JC/T 862 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 4 | 强度等级 | JC/T 862 | 推荐性 | GB/T4111 | ● |  |
| 5 | 干燥收缩率 | JC/T 862 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 6 | 相对含水率 | JC/T 862 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 7 | 抗冻性 | JC/T 862 | 推荐性 | GB/T4111 | ● |  |
| 8 | 软化系数 | JC/T 862 | 推荐性 | GB/T4111 | ● |  |
| 9 | 碳化系数 | JC/T 862 | 推荐性 | GB/T4111 | ● |  |
| 10 | 放射性 | JC/T 862、GB 6566 | 强制性 | GB 6566 | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表17  混凝土实心砖(代替混凝土普通砖承重部分)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T 21144 | 推荐性 | GB/T2542 |  | ● |
| 2 | 外观质量 | GB/T 21144 | 推荐性 | GB/T2542 |  | ● |
| 3 | 密度等级 | GB/T 21144 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 4 | 强度等级 | GB/T 21144 | 推荐性 | GB/T21144 | ● |  |
| 5 | 最大吸水率 | GB/T 21144 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 6 | 干燥收缩率 | GB/T 21144 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 7 | 相对含水率 | GB/T 21144 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 8 | 抗冻性 | GB/T 21144 | 推荐性 | GB/T4111 | ● |  |
| 9 | 软化系数 | GB/T 21144 | 推荐性 | GB/T21144 | ● |  |
| 10 | 碳化系数 | GB/T 21144 | 推荐性 | GB/T21144 | ● |  |
| 11 | 放射性核素限量 | GB 6566 | 强制性 | GB 6566 | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表18  蒸压灰砂砖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸偏差 | GB 11945 | 强制性 | GB/T2542 |  | ● |
| 2 | 外观质量 | GB 11945 | 强制性 | GB/T2542 |  | ● |
| 3 | 抗压强度 | GB 11945 | 强制性 | GB/T2542 | ● |  |
| 4 | 抗折强度 | GB 11945 | 强制性 | GB/T2542 | ● |  |
| 5 | 抗冻性 | GB 11945 | 强制性 | GB/T2542 | ● |  |
| 6 | 放射性核素限量 | GB 6566 | 强制性 | GB 6566 | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表19  蒸压粉煤灰砖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸偏差和外观质量 | JC/T 239 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 2 | 强度等级 | JC/T 239 | 推荐性 | JC/T 239 | ● |  |
| 3 | 抗冻性 | JC/T 239 | 推荐性 | GB/T4111 | ● |  |
| 4 | 线性干燥收缩值 | JC/T 239 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 5 | 碳化系数 | JC/T 239 | 推荐性 | JC/T 239 | ● |  |
| 6 | 吸水率 | JC/T 239 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 7 | 放射性核素限量 | JC/T 239、GB 6566 | 强制性 | GB 6566 | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表20  炉渣砖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸偏差 | JC/T525 | 推荐性 | GB/T2542 |  | ● |
| 2 | 外观质量 | JC/T525 | 推荐性 | GB/T2542 |  | ● |
| 3 | 强度 | JC/T525 | 推荐性 | GB/T2542 | ● |  |
| 4 | 抗冻性 | JC/T525 | 推荐性 | GB/T4111 | ● |  |
| 5 | 碳化性能 | JC/T525 | 推荐性 | GB/T4111 | ● |  |
| 6 | 干燥收缩率 | JC/T525 | 推荐性 | GB/T4111 |  | ● |
| 7 | 放射性 | GB 6566 | 强制性 | GB 6566 | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表21  混凝土普通砖(非承重砖部分)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸偏差 | NY/T 671 | 推荐性 | GB/T2542 |  | ● |
| 2 | 外观质量 | NY/T 671 | 推荐性 | GB/T2542 |  | ● |
| 3 | 非承重砖密度级 | NY/T 671 | 推荐性 | GB/T2542 |  | ● |
| 4 | 非承重砖强度等级 | NY/T 671 | 推荐性 | GB/T2542 | ● |  |
| 5 | 非承重砖吸水率 | NY/T 671 | 推荐性 | GB/T2542 |  | ● |
| 6 | 抗冻性 | NY/T 671 | 推荐性 | GB/T2542 | ● |  |
| 7 | 放射性 | GB 6566 | 强制性 | GB 6566 | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表22  混凝土路面砖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观质量 | GB 28635 | 强制性 | GB 28635 |  | ● |
| 2 | 尺寸偏差 | GB 28635 | 强制性 | GB 28635 |  | ● |
| 3 | 强度等级 | GB 28635 | 强制性 | GB 28635 | ● |  |
| 4 | 吸水率 | GB 28635 | 强制性 | GB 28635 |  | ● |
|  | 抗冻性 | GB 28635 | 强制性 | GB 28635 | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表23  页岩砖、煤矸石砖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸偏差 | GB 5101 | 强制性 | GB/T2542 |  | ● |
| 2 | 外观质量 | GB 5101 | 强制性 | GB/T2542 |  | ● |
| 3 | 强度等级 | GB 5101 | 强制性 | GB/T2542 | ● |  |
| 4 | 吸水率和饱和系数 | GB 5101 | 强制性 | GB/T2542 |  | ● |
| 5 | 泛霜 | GB 5101 | 强制性 | GB/T2542 |  | ● |
| 6 | 石灰爆裂 | GB 5101 | 强制性 | GB/T2542 |  | ● |
| 7 | 放射性物质 | GB 5101、GB 6566 | 强制性 | GB 6566 | ● |  |
| 8 | 冻融试验 | GB 5101 | 强制性 | GB/T2542 | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

7.2抽样、检验应注意的问题

7.2.1对于有强制性国家标准或行业标准的产品项目，应按照强制性国家标准或行业标准进行检验和判定。若企业产品明示标准严于国家标准或行业标准时，应按照企业标准检验和判定。

7.2.2对于无强制性国家标准或行业标准的产品项目，按产品明示的标准或明示技术条件来检验和判定。若其有效的明示标准中缺少表14～表23中规定的强制检验项目，应按照表14～表23规定的强制检验项目检验。

7.2.3所有新型墙体材料的放射性核素限量均按GB 6566《建筑材料放射性核素限量》标准检验，为强制性检验项目。

7.2.4若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

7.2.5样品在运输搬运过程中应注意保护好，防止损坏样品。

8   判定原则

产品检验结果综合判定原则

检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格，其中，当产品存在A类不合格时，属于严重不合格。

9   异议处理和复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，做出维持原检验结论的复检结论。

9.2 对不合格项目复检时，应采用备份样品进行检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

10   附则

本细则代替JCXZ01-2013版。