附件3：

《海南省产品质量监督抽查实施细则》意见反馈表

| 序号 | 细则编号及章节 | 意 见 | 理 由 | 企业名单 | 是否采纳 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JCXZ05-2016 9 附则 | 本细则应对预应力电杆和部分预应力电杆的钢材检验项目进行详细说明 | 如果把电杆内张拉过的钢丝或钢棒的取出做拉伸试验，结果肯定与原材料有区别，我公司建议钢材的拉伸试验只在原材料中抽样进行检验。 | 儋州宇顺实业有限公司 | 否 | 国家标准 GB 4623 《 环形混凝土电杆》中的型式检验项目没有对预应力电杆和部分预应力电杆的钢材进行检验和判定的规定。 |
| 2 | JCXZ06-2016 7.2.3强度试件养护 | 有没有湿度要求 | — | 儋州宇顺实业有限公司 | 否 | 国家标准 GB/T 50081-2002 《普通混凝土力学性能试验方法 》第5.2.2条只有温度要求没有湿度要求。 本条款可修改为“试件在温度为20±5℃的环境条件中静置24小时至48小时，然后生产企业协助编号、脱模，脱模后立即将试件放入温度为20±2℃，相对湿度为95%以上的标准养护室中养护7～15天，或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护7～15天。检验机构安排车辆将样品运至检验机构标准养护室养护至28天。” |
| 3 | JCXZ03-2016 | 本细则规定的检验项目可根据监督抽查的需要进行删减,并在相关文件中给予说明。 | “，”使用错误 | 海南联塑科技实业有限公司 |  |  |
| 4 | JCXZ03-2016 6.1 检验项目见表3～表6。 | 6.1检验项目及重要程度分类见表3～表6。 | 下文内容已涉及到该类产品重要程度分类。 | 海南联塑科技实业有限公司 |  |  |
| 5 | JCXZ03-2016 | 其检验项目可参照表4的项目进行, | “，”使用错误 | 海南联塑科技实业有限公司 |  |  |
| 6 | JCXZ03-2016 | 经检验, | “，”使用错误 | 海南联塑科技实业有限公司 |  |  |
| 7 | JCXZ03-2016 | 其中, | “，”使用错误 | 海南联塑科技实业有限公司 |  |  |
| 8 | JCXZ06-2016 | 建议养护龄期要跟设计要求结合考虑，以28天龄期强度有欠妥当，推荐60天或者56天养护龄期 | 根据GB/T 50107-2010最新标准4.3.1注：对掺矿物掺合料的混凝土进行强度评定时，可根据设计规定，可采用大于28d龄期的混凝土强度。现在商品混凝土公司生产的混凝土多为掺矿物掺合料的混凝土，另外有些特殊结构的混凝土设计要求不同（如：大体积混凝土为防止前期水化热过高都要求前期强度不能很高，都以60天强度为准） | 海南华盛混凝土有限公司 | 部分采纳 | JCXZ06-2016的7.1条款增加注2：按照GB/T 50107-2010第3.0.2条的规定，立方体抗压强度标准值应为按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件，用标准试验方法在28天龄期测得的混凝土抗压强度总体分布中的一个值。 根据GB/T 50107-2010第4.3.1条“注”的规定，对掺矿物掺合料的混凝土进行强度评定时，可根据设计规定，可采用大于28d龄期的混凝土强度。具体龄期应由设计部门规定。生产企业提供设计部门的设计说明及施工方的供货合同，并复印设计部门的设计说明及施工方的供货合同及盖企业公章。 。 |
| 9 | JCXZ06-2016 | 建议混凝土拌合物取样方式为充分搅拌后取样 | 搅拌站内做不到在1/4-3/4处取样，因为料不可能去倒掉 | 海南华盛混凝土有限公司 | 采纳 | 搅拌站内做不到在搅拌车的1/4-3/4处取样，没有可操作性。6.2.1抽样方法改为：“在装好预拌混凝土准备出厂的搅拌车中取样，取样时搅拌车先强制搅拌至少三分钟，在搅拌车卸料口抽取所需的预拌混凝土试样。取样时间不得超过15min。” |