海南省混凝土和钢筋混凝土排水管产品质量监督抽查实施细则

JCXZ08-2016

1 适用范围

本细则适用于混凝土和钢筋混凝土排水管产品质量的监督抽查，其他类型的监督抽查涉及到抽样检验的可参照本细则执行。

监督抽查产品范围包括混凝土管和钢筋混凝土管。

本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议复检。

本细则规定的检验项目可根据监督检查的需要进行删减，并在相关文件中给予说明。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 30 | 302 | 3021 |
| 分类名称 | 非金属矿物制品业 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 水泥制品制造 |

2.2 产品种类

产品按是否配置钢筋骨架分为：混凝土管（代号CP）和钢筋混凝土管（代号RCP）。

产品按是施工方法分为：开槽施工管和顶进施工管（DRCP）。

产品按连接分为：柔性接头管和刚性接头管。

3 企业规模划分

根据混凝土和钢筋混凝土排水管产品行业的实际情况，生产企业规模以混凝土和钢筋混凝土排水管产品年销售额或从业人员数量或营业收入额为标准划分为大、中、小型、微型。具体见表2。

表2 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年销售额 （万元） | ≥40000 | 12000≥且＜40000 | ＜12000 | --- |
| 从业人员 （人） | ≥1000 | ≥300且＜1000 | ≥20且＜300 | ＜20 |
| 营业收入（万元） | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ≥300且＜2000 | ＜300 |

4 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 11836  混凝土和钢筋混凝土排水管

JC/T 640    顶进施工法用钢筋混凝土排水管

经企业声明公开的生产企业标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1抽样品种和规格

同种类、同规格、同工艺、同级别的各类产品。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在生产企业的成品堆场内随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的同种类、同规格、同级别的各类待销售产品。

5.2.2抽样基数

抽样基数见表3

表3不同管径批量数

| 产品品种 | 公称内经D0/ mm | 批量/ 根 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土管 | 100～300 | ≤15000 |
|  | 350～600 | ≤10000 |
| 钢筋混凝土管 | 200～500 | ≤75000 |
|  | 600～1400 | ≤5000 |
|  | 1500～2200 | ≤3000 |
|  | 2400～3500 | ≤2000 |
| 顶进施工法用钢筋混凝土管 | 600～1400 | ≤5000 |
|  | 1500～2400 | ≤3000 |
|  | 2600～3500 | ≤2000 |

5.2.3抽样数量

从同一检验批中随机抽取16根样品，其中10根为检验样品（含复验样品），6根为备用样品。

5.3样品处置

应当对检验样品和备用样品分别签封，签封方法为在检验样品和备用样品上用油漆或记号笔写上“监督抽查样品”字样，并编上样品号，然后由抽样人员和企业相关人员分别在检验样品和备用样品上用油漆或记号笔写上姓名，以保证样品的完整性、真实性。检验样品和备用样品均存放在被抽查企业，抽样人员应提醒企业相关人员保管好所有样品。外观质量、尺寸偏差现场检验完成后，如果生产企业具备力学性能试验设施的，电杆力学性能项目在该企业进行。如果生产企业不具备内水压力和外压荷载试验设施的，由检验机构负责送往具备内水压力和外压荷载试验设施的检验机构或生产企业检验。备用样品保存期为3个月。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品信息【包括产品名称（含代号、连接方式、接头型式）、外压荷载级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）、规格（公称内径×有效长度）及企业相关信息】, 由两人以上抽样人签名，同时记录被抽查企业上一年度生产的混凝土和钢筋混凝土管产品生产（销售）总额（以万元计）或从业人员（以人计）或营业收入额（以万元计）；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。抽样人员在现场填写好抽样单号后，要经双方认可抽样具代表性、公证性，被抽查的生产企业代表须在抽样单上签名、加盖公章。

6 检验要求

6.1检验项目分类

检验项目分类见表4

表4   检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观质量 | GB/T 11836、JC/T 640 | 推荐性 | GB/T 16752 |  | ● |
| 2 | 尺寸偏差 | GB/T 11836、JC/T 640 | 推荐性 | GB/T 16752 |  | ● |
| 3 | 外压荷载 | GB/T 11836、JC/T 640 | 推荐性 | GB/T 16752 | ● |  |
| 4 | 保护层厚度 | GB/T 11836、JC/T 640 | 推荐性 | GB/T 16752 | ● |  |
| 5 | 内水压力 | GB/T 11836、JC/T 640 | 推荐性 | GB/T 16752 | ● |  |
| 6 | 混凝土抗压强度 | GB/T 11836、JC/T 640 | 推荐性 | GB/T 11837 | ● |  |
| 备注 | a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

6.2抽样、检验应注意的问题

6.2.1产品规定有明示质量指标时，应在抽样单上注明。若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供现行有效的企业标准文本。

6.2.2混凝土管和钢筋混凝土管产品所有检验项目均为现场检验，被抽查企业应按照GB/T16752-2006的规定购买或配备内水压力和外压荷载试验检验装置，检验人员应确认符合检验要求，方可使用。没有内水压力和外压荷载试验检验装置的被抽查企业应从已进行了外观质量和尺寸偏差的10根检验样品中随机抽取4根送往有内水压力和外压荷载试验设施的检验机构或生产企业检验，并确保当出现有1根不合格时双倍复验样的输送。

6.2.3 检验流程为先按GB/T 11836-2009第8.3.3条或JC/T 640-2010第8.3.3条的规定检验10根检验样品的外观质量和尺寸偏差，然后从10根检验样品中随机抽取4根，其中2根检验内水压力，2根检验外压荷载检验。外压荷载试验完成后，在2根中抽取1根，按照GB/T16752-2006第9章的规定测量保护层厚度。

6.2.4  若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求且检验方法一致时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

6.2.5样品在运输搬运过程中应注意保护好管子，防止损坏管子。

7、判定原则

7.1  外观质量和尺寸偏差的判定原则

对抽取的10根管子依据GB/T 11836-2009第7.2.2条和第7.2.3条或JC/T 640-2010第7.2.2条和第7.2.3条的规定检验外观质量和尺寸偏差，外观质量和尺寸偏差全部符合GB/T 11836-2009第8.2.4.1条或JC/T 640-2010第8.2.4.1条，则判外观质量和尺寸偏差合格；否则判外观质量和尺寸偏差不合格。

7.2  内水压力和外压荷载的判定原则

内水压力和外压荷载分别符合GB/T 11836-2009第6.4条和6.5条或JC/T 640-2010第6.4条和6.5条规定时，则分别判内水压力和外压荷载合格；若内水压力或外压荷载检验的2根管子中有一根不符合标准规定时，允许从同批产品中分别抽取2根进行不合格项目的复验，若仍有一根不符合标准规定，则分别判内水压力和外压荷载判不合格。若第一次所抽取的2根管子全部不符合标准规定，不得复检，则分别判内水压力和外压荷载不合格。

7.3  保护层厚度的判定原则

对抽取的1根管子依据标准规定进行保护层厚度的检验，若被测的3点全部符合GB/T 11836-2009第6.6条或JC/T 640-2010第6.6条的规定，则判保护层厚度合格；若被测的3点有1点不符合GB/T 11836-2009第6.6条或JC/T 640-2010第6.6条的规定，允许从同批产品中抽取2根进行复验，复验结果若仍有1点不符合标准规定，则判保护层厚度不合格；且不得复检。若第一次所抽取的第1根管子被测的3点有2点或3点均不符合标准规定，不得复检，则判保护层厚度不合格。

7.4  混凝土抗压强度的判定原则

检查同批次管子所用混凝土抗压强度检验的原始记录，并核对企业管子用混凝土设计强度等级值。当企业自检的混凝土抗压强度按照GB/T50107进行评定均符合GB/T 11836-2009第6.1条或JC/T 640-2010第6.1条的规定，则判混凝土抗压强度合格，否则判混凝土抗压强度不合格。

7.5 产品检验结果综合判定原则

检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格，其中当产品存在A类项目不合格时，属严重不合格。

8、异议处理和复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1  核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，做出维持原检验结论的复检结论。

8.2  需对不合格项目的复检时，可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，应采用备用样品检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。