海南省塑料双壁波纹管材产品质量监督抽查实施细则

XJXZ03-2016

1  适用范围

本细则适用于海南省质量技术监督部门组织的硬聚氯乙烯（PVC-U）、埋地用聚乙烯（PE）、地下通信管道用（PVC-U和PE）及聚丙烯（PP）双壁波纹管材产品质量监督抽查，其他类型的监督检查涉及到抽样检验的可参照本细则执行。

监督抽查产品范围包括硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材、埋地用聚乙烯（PE）双壁波纹管材、地下通信管道用（PVC-U和PE）双壁波纹管材及聚丙烯（PP）双壁波纹管材等。

本细则内容包括适用范围、产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议复检。

本细则规定的检验项目可根据监督抽查的需要进行删减，并在相关文件中给予说明。

2  产品分类

2.1  产品分类及代码

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 29 | 292 | 2922 |
| 分类名称 | 橡胶和塑料制品业 | 塑料制品业 | 塑料板、管、型材制造 |

2.2  产品种类

产品种类分为：

硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材、埋地用聚乙烯（PE）双壁波纹管材、地下通信管道用（PVC-U和PE）双壁波纹管材及聚丙烯（PP）双壁波纹管材。

3  企业规模划分

根据塑料双壁波纹管材产品行业的实际情况，生产企业规模以其产品年销售额、从业人员及营业收入额为标准划分为大、中、小型企业。

表2  企业规模划分

| 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥5000 | ≥2000且＜5000 | ＜2000 | --- |
| 从业人员（人） | ≥1000 | ≥300且＜1000 | ≥20且＜300 | ＜20 |
| 营业收入（万元） | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ≥300且＜2000 | ＜300 |

4  检验依据

4.1  下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 19472.1 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材

GB/T 18477.1 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材

QB/T 1916 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材

YD/T 841.3 地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管

经企业声明公开的生产企业标准

5  抽样

5.1  抽样型号或规格

原则规定公称外径或内径dn110mm～dn1200mm的管材。

5.2  抽样方法

在生产企业成品仓库内或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。在流通领域抽样应要求经销单位提供进货发票或验货单及营业执照，加以记录，并应当书面通知产品包装或者铭牌上标称的生产企业确认或者由生产企业到场确认。

5.3  抽样基数

在生产企业的抽样基数为同一批中不少于20根管材。

在流通领域抽样时，抽样基数须满足抽样数量要求。

5.4  抽样数量

抽取样品的数量不得超过检验、复检的合理需要。

以同品种、同规格、同环刚度等级及同生产日期为一批，若检验表3和表4中规定的产品及项目，则随机抽取3根管材，每根截取4段，每段1m，每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品；若检验表5和表6中规定的产品及项目，则随机抽取4根管材，每根截取4段，每段1m，每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品。

对于公称内径dn≥500mm的样品，需在抽样现场将每段检验样品截成约300mm/小段×3小段。

5.5  样品处置

对每个所抽的样品均应编号标识。编号可由管材根顺序号、管材段顺序号组成，如：第1根管材之第2管材段，其编号为： 1-2。

全部样品由抽样人员和被抽样单位陪同人员用特殊记号笔签字封样或封样单封样。封样时，应保证所有可开启部位的贴封（防止样品被调换），检验样品和备用样品必须分别封样，所抽样品应当场贴上加盖抽样单位公章和双方代表签字的封条，检验样品送承检机构，备用样品可封存于抽样现场。

样品送达检验机构后，由检验机构负责样品接收的人员和检验人员检查并记录样品签字的真实、封样单的完整以及外观状态等情况，确认样品与抽样单中的记录是否相符。

样品应贮存在阴凉、通风的库房内，平整堆放，高度不宜超过1.5m，避免阳光直射。

5.6  抽样单

5.6.1  应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的被抽查产品年生产（销售）总额（以万元计）或从业人员（以人计）或营业收入额（以万元计）。在规格等级栏中注明管材公称外径或内径、环刚度等级等信息。

5.6.2 抽样人员应填写好抽样单，由受检方代表确认所抽的样品具有代表性后签字认可，并加盖公章。凡执行企业标准的应以书面形式通知，受检方在抽样之日起3个工作日内将企业标准文本送达承检机构，否则按国家有关标准检测和判定。

6  检验要求

6.1  检验项目见表3～表6。

表3 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 规格尺寸c | GB/T18477.1或QB/T 1916 | 推荐性 | GB/T18477.1或QB/T 1916 |  | ● |
| 2 | 环刚度 |  |  | GB/T 9647 | ● |  |
| 3 | 冲击性能 |  |  | GB/T18477.1或QB/T 1916 |  | ● |
| 4 | 环柔性 |  |  | GB/T18477.1或QB/T 1916 | ● |  |
| 5 | 烘箱试验 |  |  | GB/T18477.1或QB/T 1916 |  | ● |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 C：规格尺寸包括最小平均内径、最小层压壁厚及最小内层壁厚 |  |  |  |  |  |

表4  埋地用聚乙烯（PE）双壁波纹管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 规格尺寸c | GB/T 19472.1 | 推荐性 | GB/T19472.1 |  | ● |
| 2 | 环刚度 | GB/T 19472.1 | 推荐性 | GB/T 9647 | ● |  |
| 3 | 冲击性能 | GB/T 19472.1 | 推荐性 | GB/T19472.1 |  | ● |
| 4 | 环柔性 | GB/T 19472.1 | 推荐性 | GB/T19472.1 | ● |  |
| 5 | 烘箱试验 | GB/T 19472.1 | 推荐性 | GB/T19472.1 |  | ● |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 C：规格尺寸包括最小平均内径、最小层压壁厚及最小内层壁厚 |  |  |  |  |  |

表5  地下通信管道用聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 结构尺寸c | YD/T 841.3 | 推荐性 | YD/T 841.3 |  | ● |
| 2 | 落锤冲击试验 | YD/T 841.3 | 推荐性 | YD/T 841.3 |  | ● |
| 3 | 扁平试验 | YD/T 841.3 | 推荐性 | YD/T 841.1 |  | ● |
| 4 | 环刚度 | YD/T 841.3 | 推荐性 | YD/T 841.1、GB/T 9647 | ● |  |
| 5 | 复原率 | YD/T 841.3 | 推荐性 | YD/T 841.1 |  | ● |
| 6 | 坠落试验 | YD/T 841.3 | 推荐性 | YD/T 841.1 |  | ● |
| 7 | 纵向回缩率 | YD/T 841.3 | 推荐性 | YD/T 841.1 |  | ● |
| 8 | 维卡软化温度 | YD/T 841.3 | 推荐性 | YD/T 841.1 |  | ● |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 C：结构尺寸包括最小平均内径、最小层压壁厚及最小内层壁厚 |  |  |  |  |  |

表6  地下通信管道用聚乙烯（PE）双壁波纹管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 2 | 结构尺寸c | YD/T 841.3 | 推荐性 | YD/T 841.3 |  | ● |
| 3 | 落锤冲击试验 | YD/T 841.3 | 推荐性 | YD/T 841.3 |  | ● |
| 4 | 扁平试验 | YD/T 841.3 | 推荐性 | YD/T 841.1 |  | ● |
| 5 | 环刚度 | YD/T 841.3 | 推荐性 | YD/T 841.1、 GB/T 9647 | ● |  |
| 6 | 复原率 | YD/T 841.3 | 推荐性 | YD/T 841.1 |  | ● |
| 7 | 坠落试验 | YD/T 841.3 | 推荐性 | YD/T 841.1 |  | ● |
| 8 | 纵向回缩率 | YD/T 841.3 | 推荐性 | YD/T 841.1 |  | ● |
| 9 | 维卡软化温度 | YD/T 841.3 | 推荐性 | YD/T 841.1 |  | ● |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 C：结构尺寸包括最小平均内径、最小层压壁厚及最小内层壁厚 |  |  |  |  |  |

对目前暂未有国家或行业标准的聚丙烯（PP）双壁波纹管材，其检验项目可参照表4的项目进行，如检测项目有变动以具体企业标准和监督抽查或执法检查需要为准，具体检测方法按照相应企业标准规定的方法标准执行，抽样数量和判定原则参照本实施细则执行。

6.2  检验应注意的问题

6.2.1  质检机构接收样品时须注意核查封样单和样品是否完好。

6.2.2  检验人员应注意从检验样品中获取完整的标志信息。

6.2.3  若其他有效的明示标准中缺少本细则规定的检验项目，相关检验项目不参与判定,但应在检验报告备注中进行说明。

6.2.4若被检产品的其他有效的明示标准或质量要求高于本细则规定的标准要求时，应按被检产品明示的标准或质量要求判定。

7  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品为不合格。其中，当存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

8  异议复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1  核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3 “冲击性能”按统计学方法进行，不作复检。

9  附则

本细则代替XJXZ03-2013版