海南省运输包装用瓦楞纸箱产品质量监督抽查实施细则

JCXZ07-2016

1 适用范围

本细则适用于海南省运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱产品质量的监督抽查，其他类型的监督抽查涉及到抽样检验的可参照本细则执行。

监督抽查产品范围包括运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱。

本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议复检。

本细则规定的检验项目可根据监督检查的需要进行删减，并在相关文件中给予说明。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 22 | 223 | 2231 |
| 分类名称 | 造纸和纸制品业 | 纸制品制造 | 纸和纸板容器制造 |

2.2 产品种类

瓦楞纸箱按照所使用的瓦楞纸板的不同种类，将产品分为以下二个种类，见表2。

表2产品种类

| 序号 | 产品种类 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单瓦楞纸箱 | GB/T6543-2008 |
| 2 | 双瓦楞纸箱 |  |

3 企业规模划分

根据瓦楞纸箱产品行业的实际情况，生产企业规模以瓦楞纸箱产品年销售额或从业人员数量或营业收入额为标准划分为大、中、小型、微型。具体见表3。

表3 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年销售额 （万元） | ≥30000 | ≥3000且＜30000 | ≥1000且＜3000 | ＜1000 |
| 从业人员 （人） | ≥1000 | ≥300且＜1000 | ≥20且＜300 | ＜20 |
| 营业收入（万元） | ≥30000 | ≥3000且＜30000 | ≥1000且＜3000 | ＜1000 |

4 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 6544   瓦楞纸板

GB/T 6545   瓦楞纸板耐破强度的测定法

GB/T 6546   瓦楞纸板边压强度的测定法

GB/T 6547   瓦楞纸板厚度的测定法

GB/T 4857.4  包装  运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法

经企业声明公开的生产企业标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1抽样品种和规格

同种类、同规格、同工艺的各类产品。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在生产企业的成品库内随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的同种类、同规格、同型号的待销产品。

5.2.2抽样基数

抽样基数不少于150只。

5.2.3抽样数量

- 随机抽取同种类、同规格、同型号的样品20 只，其中10 只为检验样，10 只为备样。

5.3样品处置

被抽查产品的样品应有密封或防拆封措施，以保证其完整性、真实性。检验样品和备检样品均送承检机构。备用样品保存期为3个月。

5.4抽样单

- 应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品信息【包括纸箱种类（单瓦楞纸箱、双瓦楞纸箱）、类别（1类、2类）、内尺寸（长、宽、高）、内装物名称、内装物重量（G）和堆码高度（H）及企业相关信息】, 由两人以上抽样人签名，同时记录被抽查企业上一年度生产的瓦楞纸箱产品生产（销售）总额（以万元计）或从业人员（以人计）或营业收入额（以万元计）；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。抽样人员在现场填写好抽样单号后，要经双方认可抽样具代表性、公证性，被抽查的生产企业代表须在抽样单上签名、加盖公章。

6 检验要求

6.1检验项目分类

检验项目分类见表4

表4   检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 金属钉线 | GB/T 6543 | 推荐性 | GB/T 6543 |  | ● |
| 2 | 尺寸公差 | GB/T 6543 | 推荐性 | GB/T 6543 |  | ● |
| 3 | 接合 | GB/T 6543 | 推荐性 | GB/T 6543 |  | ● |
| 4 | 钉合（或粘合） | GB/T 6543 | 推荐性 | GB/T 6543 |  | ● |
| 5 | 压 痕 线 | GB/T 6543 | 推荐性 | GB/T 6543 |  | ● |
| 6 | 切断部及棱 | GB/T 6543 | 推荐性 | GB/T 6543 |  | ● |
| 7 | 箱面印刷图字 | GB/T 6543 | 推荐性 | GB/T 6543 |  | ● |
| 8 | 摇盖耐折 | GB/T 6543 | 推荐性 | GB/T 6543 | ● |  |
| 9 | 耐破强度 | GB/T 6543 | 推荐性 | GB/T 6545 | ● |  |
| 10 | 边压强度 | GB/T 6543 | 推荐性 | GB/T 6546 | ● |  |
| 11 | 粘合强度 | GB/T 6543 | 推荐性 | GB/T 6544 |  | ● |
| 12 | 厚度 | GB/T 6543 | 推荐性 | GB/T 6547 |  | ● |
| 13 | 空箱抗压能力 | GB/T 6543 | 推荐性 | GB/T 4857.4 | ● |  |
| 备注 | a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

6.2抽样、检验应注意的问题

6.2.1产品规定有明示质量指标时，应在抽样单上注明。若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供现行有效的企业标准文本。

6.2.2抽样时应索取瓦楞纸箱内装物名称、内装物重量、堆码高度及内尺寸（或外尺寸）。对未能提供的，检测时K 值取2，H 值取3m，G 值以最大综合尺寸的内装物最大质量计。

6.2.3样品在运输过程中注意防压、防潮。

6.2.4对于有强制性国家标准或行业标准的产品项目，应按照强制性国家标准或行业标准进行检验和判定。若企业产品明示标准严于国家标准或行业标准时，应按照企业标准检验和判定。

6.2.5对于无强制性国家标准或行业标准的产品项目，按产品有效的明示标准或明示技术条件、质量承诺来检验和判定。

6.2.6对于无强制性国家标准或行业标准的产品项目，按产品现行有效的企业标准或明示技术条件、质量承诺结合承检机构的资质来确定，按产品现行有效的企业标准或明示技术条件来检验和判定。

7  判定原则

7. 1单项质量判定原则

7.1.1 表4中 “耐破强度”、“边压强度”、“粘合强度”和“厚度”项目的单项判定：检测结果以其对应的测试方法中规定的计算所得值表示，当检测结果不符合标准值要求时，判定该项目不合格；否则，判为合格。

7.1.2 表4中“金属钉线”、“尺寸公差”、“接合”、“钉合”、“粘合”、“压痕线”、“切断部及棱”、“箱面印刷图字”和“摇盖耐折” 项目的单项判定：按项目要求进行检验，所检样品出现2 个或2 个以上样品不符合标准要求，即判该项目“不合格”，否则判定该项目“合格”。

7.1.3 表4中“空箱抗压能力” 项目的单项判定：按项目要求进行检验，所检样品出现1个或1 个以上样品不符合标准要求，即判该项目“不合格”，否则判定该项目“合格”。

7.2 综合判定原则

（1）检验项目全部合格或只有一个B 类不合格项目不符合执行标准要求，判定为被抽查产品合格。

（2）所检项目存在下列情况不符合执行标准要求时，判定为被抽查产品“不合格/严重不合格。”

①当产品存在有一个或一个以上A 类不合格项目不符合执行标准要求的判严重不合格；

②仅有两个或两个以上B 类不合格项目不符合执行标准要求的判不合格；

8、异议处理和复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品，与不合格质量数据相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，做出维持原检验结论的复检结论。

8.2对不合格项目复检时，应采用备份样品进行检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

8.3不进行复检情况：产品在复检有效期内被雨淋或严重受潮的，不再受理复检。