海南省校服产品质量监督抽查实施细则

XJXZ04-2016

1  适用范围

本细则适用于海南省质量技术监督部门组织的校服及校服面料产品质量监督抽查，其他类型的监督检查涉及到抽样检验的可参照本细则执行。

监督抽查产品范围包括校服、校服面料等。

本细则内容包括适用范围、产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议复检。

本细则规定的检验项目可根据监督抽查的需要进行删减,并在相关文件中给予说明。

2  产品分类

2.1  产品分类及代码

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 18 | 182 | 1820 |
| 分类名称 | 纺织服装、服饰业 | 针织或钩针编织服装制造 | 针织或钩针编织服装制造 |

2.2  产品种类

产品种类分为：

校服、校服面料

3  企业规模划分

根据校服产品行业的实际情况，生产企业规模以其产品年销售额、从业人员及营业收入额为标准划分为大、中、小型企业。

表2  企业规模划分

| 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥5000 | ≥2000且＜5000 | ＜2000 | --- |
| 从业人员（人） | ≥1000 | ≥300且＜1000 | ≥20且＜300 | ＜20 |
| 营业收入（万元） | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ≥300且＜2000 | ＜300 |

4  检验依据

4.1  下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 31888 中小学生校服

GB/T 22854 针织学生服

FZ/T 73045 针织儿童服装

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

GB 5296.4 消费品使用说明  第4部分:纺织品和服装

经企业声明公开的生产企业标准

5  抽样

5.1  抽样型号或规格

根据产品的销售单元（件、条、套）抽取相同款式、相同花型和相同颜色的同一批次产品。

5.2  抽样方法

在企业成品仓库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或以任何方式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

抽样方法应根据被抽查企业产品的堆放形式、批量大小而定。一般按照GB/T 10111规定的程序，采用简单随机抽样方法，利用随机数表、骰子或扑克牌产生随机数进行抽样。挂放的产品也可采用

系统抽样的方法，堆垛装箱的产品可采用分层随机抽样的方法。

5.3 抽样基数

在生产企业抽样的，校服产品的抽样基数不得低于20件，校服面料的抽样基数不少于50kg；在流通领域（市场）或使用单位抽样的，抽样基数满足检验数量即可。

5.4 抽样数量

抽取样品的数量不得超过检验、复检的合理需要。根据本细则规定的检验要求，校服产品抽样数量为4件，其中2件为检验样品，2件为备用样品；校服面料2块，每块1m×3m,1块为检验样品，1块为备用样品。

5.3 样品处置

抽取的样品连同其原包装和使用说明用清洁的包装袋密封包装后加贴封条封样，包装的方式能防止样品在运送过程中损坏或被污染，封样的方式应能有效防止未经授权的拆封。检验样品及备用样品应分别封样，由抽样人员携带或寄送至承检机构。

样品送达检验机构后，由检验机构负责样品接收的人员和检验人员在打开包装后检查并记录样品签字的真实、封样单的完整以及外观状态等情况，确认样品与抽样单中的记录是否相符。对检验和备用样品分别作出唯一标识后入库。

5.4  抽样单

5.4.1  应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的被抽查产品年生产（销售）总额（以万元计）或从业人员（以人计）或营业收入额（以万元计）。

5.4.2 抽样人员应填写好抽样单，由受检方代表确认所抽的样品具有代表性后签字认可，并加盖公章。凡执行企业标准的应以书面形式通知，受检方在抽样之日起3个工作日内将企业标准文本送达承检机构，否则按国家有关标准检验和判定。

6  检验要求

6.1  检验项目见表3～表6。

表3 中小学生校服产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 纤维含量c | GB/T 31888、GB/T 29862及有关文件要求或标示值 | 推荐性 | GB/T 2910、GB/T 01057、FZ/T 01095 |  | ● |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 31888 | 推荐性 | GB/T 2912.1 | ● |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 31888 | 推荐性 | GB/T 17592、GB/T 23344 | ● |  |
| 4 | pH值 | GB/T 31888 | 推荐性 | GB/T 7573 |  | ● |
| 5 | 异味 | GB/T 31888 | 推荐性 | GB 18401 |  | ● |
| 7 | 耐水色牢度 | GB/T 31888 | 推荐性 | GB/T 5713 |  | ● |
| 8 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 31888 | 推荐性 | GB/T 3922 |  | ● |
| 9 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 31888 | 推荐性 | GB/T 3920 |  | ● |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 31888 | 推荐性 | GB/T 3921 |  | ● |
| 11 | 起球 | GB/T 31888 | 推荐性 | GB/T 4802.1、GB/T 4802.3 |  | ● |
| 12 | 顶破强力（针织类） | GB/T 31888 | 推荐性 | GB/T 19976 |  | ● |
| 13 | 断裂强力（机织类） | GB/T 31888 | 推荐性 | GB/T 3923.1 |  | ● |
| 14 | 接缝强力（面料） | GB/T 31888 | 推荐性 | GB/T 13773.1 |  | ● |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 C：只考核面料 |  |  |  |  |  |

表4 针织学生服产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 顶破强力 | GB/T 22854 | 推荐性 | GB/T 22854 |  | ● |
| 2 | 接缝强力（裤后裆缝 | GB/T 22854 | 推荐性 | GB/T 22854 |  | ● |
| 3 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 22854 | 推荐性 | GB/T 3921 |  | ● |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 22854 | 推荐性 | GB/T 5713 |  | ● |
| 5 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 22854 | 推荐性 | GB/T 3922 |  | ● |
| 7 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 22854 | 推荐性 | GB/T 3920 |  | ● |
| 8 | 起球 | GB/T 22854 | 推荐性 | GB/T 22854、GB/T 4802.1 |  | ● |
| 9 | 纤维含量c | GB/T 29862及有关文件要求或标示值 | 推荐性 | GB/T 2910、GB/T 01057、FZ/T 01095 |  | ● |
| 10 | 异味 | GB/T 22854 | 推荐性 | GB 18401 |  | ● |
| 11 | 甲醛含量 | GB/T 22854 | 推荐性 | GB/T 2912.1 | ● |  |
| 12 | pH值 | GB/T 22854 | 推荐性 | GB/T 7573 |  | ● |
| 13 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 22854 | 推荐性 | GB/T 17592、GB/T 23344 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 C：只考核面料 |  |  |  |  |  |

表5  针织儿童服装产品的检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 顶破强力 | FZ/T 73045 | 推荐性 | FZ/T 73045 |  | ● |
| 2 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73045 | 推荐性 | GB/T 3921 |  | ● |
| 3 | 耐汗渍色牢度 | FZ/T 73045 | 推荐性 | GB/T 3922 |  | ● |
| 4 | 耐水色牢度 | FZ/T 73045 | 推荐性 | GB/T 5713 |  | ● |
| 5 | 耐摩擦色牢度 | FZ/T 73045 | 推荐性 | GB/T 3920 |  | ● |
| 7 | 起球 | FZ/T 73045 | 推荐性 | GB/T 4802.1 |  | ● |
| 8 | 甲醛含量 | FZ/T 73045 | 推荐性 | GB/T 2912.1 | ● |  |
| 9 | pH值 | FZ/T 73045 | 推荐性 | GB/T 7573 |  | ● |
| 10 | 异味 | FZ/T 73045 | 推荐性 | GB 18401 |  | ● |
| 11 | 可分解致癌芳香胺染料 | FZ/T 73045 | 推荐性 | GB/T 17592、GB/T 23344 | ● |  |
| 12 | 纤维含量c | GB/T 29862及有关文件要求或标示值 | 推荐性 | GB/T 2910、GB/T 01057、FZ/T 01095 |  | ● |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 C：只考核面料 |  |  |  |  |  |

表6 校服面料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862及有关文件要求或标示值 | 推荐性 | GB/T 2910、GB/T 01057、FZ/T 01095 |  | ● |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401 | 强制性 | GB/T 2912.1 | ● |  |
| 3 | pH值 | GB 18401 | 强制性 | GB/T 7573 |  | ● |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401 | 强制性 | GB/T 5713 |  | ● |
|  | 耐汗渍色牢度 | GB 18401 | 强制性 | GB/T 3922 |  |  |
| 5 | 耐摩擦色牢度 | GB 18401 | 强制性 | GB/T 3920 |  | ● |
| 7 | 异味 | GB 18401 | 强制性 | GB 18401 |  | ● |
| 8 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401 | 强制性 | GB/T 17592、GB/T 23344 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

6.2  检验应注意的问题

6.2.1  对于素色、相同材质、均匀混色或小循环印花、色织及类似效果的材料，按相应的试验方法标准规定取样。对于花型循环较大或无规律的印花和色织产品，色牢度试验分别取各色相检测，以级别最低的作为试验结果。

对于局部印花、独立印花或分散花型，取样应该包括印花图案中的各种颜色；如果这些印花色相不同，可分别取样。当局部印花图案很小时，只能在同一个样品中连同底布取足一个试样，不可从多个样品中剪取后合为一个试样。对于分解芳香胺染料的试样，当混色取样时，同种材质的每个试样一般不超过三种颜色，若混色试样检出阳性，应分色重检。

6.2.2  样品若有局部印花或配料(拼料、辅料)的，如取样数量不能满足所有试验要求，首先取样检测可分解芳香胺染料，其次依次为甲醛、色牢度、pH值。

考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，纯纺样品中检测出微量其它纤维（未明示）时，如果其它纤维（未明示）的含量≤0.5%，或样品明示含微量其它纤维，而未检出时，考核时可判定为合格。

6.2.3  若被检产品的其他有效的明示标准或质量要求中缺少本细则表3至表6规定的强制检验项目时，应按照本细则规定的项目检验并依据本细则规定的标准要求判定。

6.2.4若被检产品的其他有效的明示标准或质量要求高于本细则规定的标准要求时，应按被检产品明示的标准或质量要求判定。

7  判定原则

经检验,检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品为不合格。其中,当存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

8  异议复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1  核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。