海南省天然橡胶产品质量监督抽查实施细则

XJXZ02-2016

1  适用范围

本细则适用于海南省质量技术监督部门组织的天然橡胶产品质量的监督抽查，其他类型的监督检查涉及到抽样检验的可参照本细则执行。

监督抽查产品范围包括技术分级橡胶、子午线轮胎橡胶以及浓缩天然胶乳（氨保存离心胶乳）。

本细则内容包括适用范围、产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议复检。

本细则规定的检验项目可根据监督检查的需要进行删减，并在相关文件中给予说明。

2  产品分类

2.1  产品分类及代码

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 05 | 051 | 0513 |
| 分类名称 | 农林、牧、渔服务业 | 农业服务业 | 农产品初加工服务 |

2.2  产品种类

产品种类分为：

技术分级橡胶、子午线轮胎橡胶；

浓缩天然胶乳（氨保存离心胶乳）

3  企业规模划分

根据天然橡胶产品行业的实际情况，生产企业规模以天然橡胶产品年销售额、从业人员数量及营业收入额为标准划分为大、中、小型企业。

表2  企业规模划分

| 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥5000 | ≥2000且＜5000 | ＜2000 | --- |
| 从业人员（人） | ≥1000 | ≥300且＜1000 | ≥20且＜300 | ＜20 |
| 营业收入（万元） | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ≥300且＜2000 | ＜300 |

4  检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 8081 天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则

NY/T 459  天然生胶 子午线轮胎橡胶

GB/T 8289 浓缩天然胶乳 氨保存离心或膏化胶乳 规格

经企业声明公开的生产企业标准

5  抽样

5.1  抽样型号或规格

应抽查同一批次的天然橡胶产品。

5.2  抽样方法、基数、抽样数量

在生产企业成品仓库内或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。在流通领域抽样应要求经销单位提供进货发票或验货单及营业执照，加以记录，并应当书面通知产品包装或者铭牌上标称的生产企业确认或者由生产企业到场确认。

5.2.1  技术分级橡胶和子午线轮胎橡胶

按照GB/T 15340 《天然、合成生胶取样及其制样方法》执行。生产企业成品堆或销售企业仓库内随机指定堆垛的连续排放的（或同一生产日期的）胶包作为监督检验批，批的大小可在1吨～50吨范围内变动。从整批胶包总数随机选取样本胶包的数量按表3执行。

表3  整批胶包总数随机选取样本胶包的数量                    单位为包

| 整批胶包的数量 | 选取样本胶包的数量 |
| --- | --- |
| ＜40 | 4 |
| 40～100 | 7 |
| ＞100 | 10 |

实验室样品从选出的各胶包选取，从胶包上去掉外皮层包皮、聚乙烯包装膜、胶包涂层或其他表面物；垂直于胶包最大表面切透两刀且不得用润滑剂，从胶包中部取出总量约为1.5kg×2块胶样，每块胶样均用防潮塑料包装袋分别包装好贴上编号标志，分别加贴抽样单位与受检单位签字认可的封条，其中一块为检验样品，一块为备检样品。

5.2.2  浓缩天然胶乳

抽样人员在现场随机选取的一个乳胶大池或10%铁桶装胶乳中抽样。大池存放的胶乳要搅拌20分钟左右，桶装胶乳需将桶放倒在地上来回滚动10分钟左右，使胶乳均匀后才能抽取样品，用生产企业取样工具，大池取样分上、中、下取样，分别在距池胶面1/4处、中心处和距池胶面3/4处抽取等量胶样，每个样品抽取样品1L左右共抽两份，分别装入2个干净的带紧密螺旋盖的小塑料桶内，样桶应留有一定空间。2个小胶桶分别作为检验样品和备检样品，分别加贴抽检单位公章及双方签名认可的封条。

5.3  样品处置

被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性。检验样品和备检样品均送承检机构。

5.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。抽样人员应填写好抽样单，由受检方代表确认所抽的样品具有代表性后签字认可，并加盖公章。凡执行企业标准的应以书面形式通知，受检方在抽样之日起3个工作日内将企业标准文本送达承检机构，否则按国家有关标准检测和判定。记录被抽查企业上一年度被抽查产品的生产（销售）总额（以万元计）或从业人员（以人计）或营业收入额（以万元计）。

6  检验要求

6.1检验项目

6.1.1 技术分级橡胶和子午线轮胎橡胶检验项目

表4 技术分级橡胶和子午线轮胎橡胶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 留在45μm筛上的杂质 | GB/T 8081 、NY/T 459 | 推荐性 | GB/T 8086 | ● |  |
| 2 | 灰分 | GB/T 8081、NY/T 459 | 推荐性 | GB/T 4498.1 |  | ● |
| 3 | 氮含量 | GB/T 8081 、NY/T 459 | 推荐性 | GB/T 8088 |  | ● |
| 4 | 挥发分 | GB/T 8081 、NY/T 459 | 推荐性 | GB/T 24131 |  | ● |
| 5 | 塑性初值（P0） | GB/T 8081 、NY/T 459 | 推荐性 | GB/T 3510 |  | ● |
| 6 | 塑性保持率（PRI） | GB/T 8081 、NY/T 459 | 推荐性 | GB/T 3517 | ● |  |
| 7 | 门尼粘度C | GB/T 8081 、NY/T 459 | 推荐性 | GB/T 1232.1 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 C：恒黏胶（SCR CV）、10号恒黏胶（SCR 10CV）、20号恒黏胶（SCR 20CV）和子午线轮胎橡胶等产品检测该项目，其他等级产品不检 |  |  |  |  |  |

6.1.2 浓缩天然胶乳检验项目

表5  浓缩天然胶乳检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总固体含量 | GB/T 8289 | 推荐性 | GB/T 8298 |  | ● |
| 2 | 干胶含量 | GB/T 8289 | 推荐性 | GB/T 8299 | ● |  |
| 3 | 非胶固体 | GB/T 8289 | 推荐性 | GB/T 8298、GB/T 8299 |  | ● |
| 4 | 碱度（NH3）按浓缩胶乳计算 | GB/T 8289 | 推荐性 | GB/T 8300 |  | ● |
| 5 | 机械稳定度 | GB/T 8289 | 推荐性 | GB/T 8301 | ● |  |
| 6 | 挥发脂肪酸值（VFA） | GB/T 8289 | 推荐性 | GB/T 8292 |  | ● |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

6.2  抽样检验过程中需注意的问题

6.2.1  对于技术分级橡胶中的恒黏胶（SCR CV）、10号恒黏胶（SCR 10CV）和20号恒黏胶（SCR 20CV），抽样人员应在现场向生产企业询问其具体门尼粘度标准值（粘度值+允差），其他等级橡胶则不检测门尼粘度。如不提供恒黏胶的门尼粘度标准值，则按照GB/T 8081中门尼粘度标准值60±5ML（1+4）100℃（SCR CV）或65+7-5ML（1+4）100℃(SCR 10CV、SCR 20CV)进行判定。

6.2.2  所抽取浓缩天然胶乳样品必须严格按照抽样程序执行，确保样品搅拌足够均匀。

6.2.3  若其他有效的明示标准中缺少本细则规定的检验项目，相关检验项目不参与判定,但应在检验报告备注中进行说明。

6.2.4  若被检产品的其他有效的明示标准或质量要求高于本细则规定的标准要求时，应按被检产品明示的标准或质量要求判定。

7 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品为不合格。其中，当存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

8  异议复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1  核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9  附则

本细则代替XJXZ02-2013版