海南省环形混凝土电杆产品质量监督抽查实施细则

JCXZ05-2016

1 适用范围

本细则适用于海南省质量技术监督部门组织的环形混凝土电杆产品质量的监督抽查，其他类型的监督检查涉及到抽样检验的可参照本细则执行。

监督抽查产品范围包括环形混凝土电杆。

本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议复检。

本细则规定的检验项目可根据监督检查的需要进行删减，并在相关文件中给予说明。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 30 | 302 | 3021 |
| 分类名称 | 非金属矿物制品业 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 水泥制品制造 |

2.2 产品种类

环形混凝土电杆产品按外形分为锥形杆（代号Z）和等径杆（代号D）,根据纵向受力钢筋所用钢筋的种类分为：钢筋混凝土电杆（代号G）、预应力混凝土电杆（代号Y）和部分预应力混凝土电杆（代号BY）。

3 企业规模划分

根据环形混凝土电杆产品行业的实际情况，生产企业规模以环形混凝土电杆产品年销售额或从业人员数量或营业收入为标准划分为大、中、小型、微型企业。具体见表2。

表2 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年销售额 （万元） | ≥40000 | 12000≥且＜40000 | ＜12000 | --- |
| 从业人员 （人） | ≥1000 | ≥300且＜1000 | ≥20且＜300 | ＜20 |
| 营业收入（万元） | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ≥300且＜2000 | ＜300 |

4 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB  4623  环形混凝土电杆

经企业声明公开的生产企业标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1抽样品种和规格

同种类、同规格、同工艺、同级别的各类产品。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在生产企业的成品堆场内随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的同种类、同规格、同工艺、同级别的各类待销售产品。

5.2.2抽样基数

同种类、同规格、同工艺、同级别的电杆，每4000根为一批，但在6个月内生产总数不足4000根时，也应作为一个检验批。

5.2.3抽样数量

从同一检验批中随机抽取16根样品，其中10根为检验样品（含复验样品），6根为备用样品。

5.3样品处置

应当对检验样品和备用样品分别签封，签封方法为在检验样品和备用样品上用油漆或记号笔写上“监督抽查样品”字样，并编上样品号，然后由抽样人员和企业相关人员分别在检验样品和备用样品上用油漆写上姓名，以保证样品的完整性、真实性。检验样品和备用样品均存放在被抽查企业，抽样人员应提醒企业相关人员保管好所有样品。外观质量、尺寸偏差现场检验完成后，如果生产企业具备力学性能试验设施的，电杆力学性能项目在该企业进行。如果生产企业不具备力学性能试验设施的，由检验机构负责送往具备力学性能试验设施的生产企业检验。备用样品保存期为3个月。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品信息[包括产品的种类（锥形杆和等径杆）、梢径或直径、长度、开裂检验弯矩、产品代号（G、BY、Y）等]及企业相关信息，由两人以上抽样人签名。同时记录被抽查企业上一年度生产的环形混凝土电杆销售总额（以万元计）或从业人员（以人计）或营业收入额（以万元计），详见表2；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额或从业人员数量或营业收入额，并加以注明。抽样人员在现场填写好抽样单号后，要经双方认可抽样具代表性、公证性，被抽查的企业代表须在抽样单上签名、加盖公章。

6 检验要求

6.1检验项目分类

检验项目分类见表3

表3  环形混凝土电杆检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观质量 | GB 4623 | 强制性 | GB 4623 |  | ● |
| 2 | 尺寸偏差 | GB 4623 | 强制性 | GB 4623 |  | ● |
| 3 | 保护层厚度 | GB 4623 | 强制性 | GB 4623 | ● |  |
| 4 | 力学性能 | GB 4623 | 强制性 | GB 4623 | ● |  |
| 5 | 混凝土抗压强度 | GB 4623 | 强制性 | GB 4623 | ● |  |
| 备注 | a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

6.2抽样、检验应注意的问题

6.2.1环形混凝土电杆产品所有检验项目均为现场检验，被抽查企业应按照GB 4623-2014附录B的规定提供悬臂式试验装置和简支式试验装置，检验人员应确认其试验装置符合检验要求后方可使用。没有试验装置的被抽查企业应从已进行了外观质量和尺寸偏差的10根检验样品中随机抽取2根送往有试验装置的企业检验，并确保当出现1根不合格时双倍复验样的输送。

6.2.2检验流程为先按GB 4623-2014中第6.2条和第6.3条的规定检验10根检验样品的外观质量和尺寸偏差，然后从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中随机抽取二根进行力学性能检验。力学性能试验完成后，在二根中抽取一根，按GB 4623-2014中第7.3条规定的部位测量保护层厚度。

6.2.3若被检产品明示的质量要求高于或低于本细则中检验项目依据的标准要求且检验方法一致时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求和检验方法为行业主管部门规定的技术规范时，应按照行业主管部门规定的技术规范检验和判定。

6.2.3样品在运输搬运过程中应注意保护好电杆，防止损坏电杆。

7、判定原则

7.1  外观质量和尺寸偏差的判定原则

10根受检电杆的外观质量和尺寸偏差全部符合GB 4623-2014中第8.2.4.2条规定，则判外观质量和尺寸偏差合格；否则，判外观质量和尺寸偏差不合格。

7.2  力学性能的判定原则

2根受检电杆的力学性能全部符合GB 4623-2014中第6.5条规定，则判力学性能为合格；若有一根不符合6.5条规定，应从剩余的检验样品中抽取2根进行复验，复验结果如全部符合GB 4623-2014中第6.5条规定，则判力学性能为合格；复验结果如仍有一根不符合6.5条规定，则判力学性能为不合格。若第一次所抽取的2根电杆都不符合6.5条规定时，则判力学性能不合格，且不得复检。

7.3  保护层厚度的判定原则

1根受检电杆被测的3点全部符合GB 4623-2014中第6.4条规定，则判保护层厚度合格；3点中若有1点不符合6.4条的规定，应从剩余的检验样品中抽取2根进行复验。复验结果如全部符合GB 4623-2014中第6.4条规定，则判保护层厚度合格；复验结果如仍有1点不符合6.4条规定，则判保护层厚度不合格。若第一次所抽取的根电杆，3点中若有2点不符合6.4条的规定时，则判保护层厚度不合格，且不得复检。

7.4  混凝土抗压强度的判定原则

检查同批次电杆所用混凝土抗压强度检验的原始记录，并核对企业电杆用混凝土设计强度等级值。当企业自检的混凝土抗压强度按照GB/T50107进行评定均符合GB 4623-2014第6.1条的规定，则判混凝土抗压强度合格，否则判混凝土抗压强度不合格。

7.5 产品检验结果综合判定原则

检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格，其中，当产品存在A类不合格时，属于严重不合格。

8、异议处理和复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1  核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，做出维持原检验结论的复检结论。

8.2  需对不合格项目的复检时，可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，应采用备用样品检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

9   附则

本细则代替JCXZ 05-2013版。