海南省油漆、涂料产品质量监督抽查实施细则

HGXZ06-2016

1  适用范围

本细则适用于海南省质量技术监督部门组织的油漆、涂料产品质量的监督抽查，其他类型的监督检查涉及到抽样检验的可参照本细则执行。

监督抽查产品范围包括本细则2.2包含的所有种类。

本细则内容包括产品分类、生产企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议复检。

本细则规定的检验项目可根据监督检查的需要进行删减，并在相关文件中给予说明。

2  产品分类

2.1 产品分类及代码

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 26 | 264 | 2641、2642 |
| 分类名称 | 化学原料和化学制品制造业 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 涂料制造；油墨、颜料及类似产品制造 |

2.2  产品种类

溶剂型外墙涂料（优等品、一等品、合格品）

水溶性内墙涂料（Ⅰ类、Ⅱ类）

各色硝基外用磁漆（优等品、一等品、合格品）

丙烯酸清漆（Ⅰ型、Ⅱ型）

各色氨基烘干磁漆（Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型）

建筑外墙用腻子（P型、R型）

建筑室内用腻子（Y型、N型）

建筑内外墙用底漆〔内墙、外墙（Ⅰ型、Ⅱ型）〕

合成树脂乳液砂壁状建筑涂料（N型、W型）

水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂（无醛型、低醛型）

3  生产企业规模划分

根据该行业的实际情况，生产企业油漆、涂料产品年销售额或从业人员数量或营业收入额为标准划分为大、中、小型生产企业。

表2  生产企业规模划分

| 生产企业规模 | 大型生产企业 | 中型生产企业 | 小型生产企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） 从业人员X（人） 营业收入Y（万元） | ≥20000 ≥1000 ≥40000 | ≥3000且＜20000 300≤X＜1000 2000≤Y＜40000 | ＜3000 20≤X＜300 300≤Y＜2000 |

4  检验依据

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。但是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

GB/T9757 溶剂型外墙涂料

JC/T 423 水溶性内墙涂料

HG/T 2277 各色硝基外用磁漆

HG/T 2593 丙烯酸清漆

HG/T 2594 各色氨基烘干磁漆

JG/T 157  建筑外墙用腻子

JG/T 298  建筑室内用腻子

JG/T 210  建筑内外墙用底漆

JG/T 24 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

JC/T 438  水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂

GB/T3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样

经企业声明公开的生产企业标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

同一品种、同规格的产品为一批，样本应从同一批次产品中抽取。

5.2 抽样方法

在生产企业的成品库随机抽取近期生产的同一批次、并经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。或在流通领域的货架、柜台、库房随机抽取同一批次待销产品。若在流通领域抽样应要求经销单位提供进货发票或验货单及营业执照，加以记录，并应当书面通知产品包装或者铭牌上标称的生产企业确认或者由生产企业到场确认。所抽产品的保质期应能满足检验工作的进行。所抽样品应当场贴上加盖抽样单位公章和双方代表签字的封条，样品均送承检机构，其中一份作为检验样品，另一份为备检验样品。

5.3 抽样基数、数量

以同品种、同规格、同生产日期的产（商）品为一批，油漆、涂料按抽样数量表的数量抽取2份“取样数”，其中的1份为检验样品，另一份为封存备检样品。

表3  抽样数量表

| 交 货 产 品 的 桶 数 | 取 样 数 |
| --- | --- |
| 2～10 | 2 |
| 11～20 | 3 |
| 21～35 | 4 |
| 36～50 | 5 |
| 51～70 | 6 |
| 71～90 | 7 |
| 91～125 | 8 |
| 126～160 | 9 |
| 161～200 | 10 |
| 此后每增加50桶取样量增加1 |  |

注：水溶性内墙涂料按JC/T423-1991标准，最少抽3桶。

5.4 样品处置

抽取的样品按运输条件包装好，在包装上的所有可能的开口处贴上《产品质量监督抽查封样单》。运输时严防雨淋、日晒、碰撞和暴晒。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。封存样品待检毕无异议后可退回各生产企业。

5.5 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及生产企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度抽查的产品相应的生产（销售）总额，以万元计。若被抽查生产企业上一年未生产此类产品，记录本年度已实际生产此类产品的销售总额。抽样人员在现场填写好抽样单号后，要经双方认可抽样具代表性、公证性，被抽查的企业代表须在抽样单上签名、加盖公章。

5.6抽样应注意问题

a)油漆产品在抽样时应由受检方提供稀释溶剂并注明配比和稀释比例。

b)油漆产品抽样人员应与被抽样企业核实样品的类属（聚氨酯漆、酚醛清漆、酚醛磁漆、酚醛防锈漆、其它类漆）

c)抽样现场应核实产品等级、型号规格。

6  检验要求

6.1产品实物质量和标签质量表4～13：

表4  溶剂型外墙涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 容器中状态 | GB/T 9757 | 推荐性 | GB/T 9757 |  | ● |
| 2 | 施工性 |  |  | GB/T 9757 |  | ● |
| 3 | 干燥时间（表干） |  |  | GB/T 1728 |  | ● |
| 4 | 耐水性 |  |  | GB/T 1733 |  | ● |
| 5 | 对比率（白色和浅色） | GB/T 9757 | 推荐性 | GB/T 9757 |  | ● |
| 6 | 耐碱性 |  |  | GB/T 9265 | ● |  |
| 7 | 耐洗刷性 |  |  | GB/T 9266 | ● |  |
| 8 | 耐沾污性（白色和浅色） |  |  | GB/T 9757 |  | ● |
| 9 | 涂层耐温变性（5次循环） |  |  | JG/T 25 |  | ● |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表5  水溶性内墙涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 容器中状态 | JC/T 423 | 推荐性 | JC/T 423 |  | ● |
| 2 | 粘度 |  |  | JC/T 423 |  | ● |
| 3 | 细度 |  |  | JC/T 423 |  | ● |
| 4 | 遮盖力 |  |  | JC/T 423 | ● |  |
| 5 | 涂膜外观 |  |  | JC/T 423 |  | ● |
| 6 | 附着力 |  |  | JC/T 423 | ● |  |
| 7 | 耐水性 |  |  | JC/T 423 | ● |  |
| 8 | 耐干擦性 |  |  | JC/T 423 | ● |  |
| 9 | 耐洗刷性 |  |  | GB/T 9266 | ● |  |
| 10 | 挥发性有机化合物 | GB 18582 | 强制性 | GB 18582 | ● |  |
| 11 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  |  | GB 18582 | ● |  |
| 12 | 游离甲醛 |  |  | GB 18582 | ● |  |
| 13 | 可溶性铅 |  |  | GB 18582 | ● |  |
| 14 | 可溶性镉 |  |  |  | ● |  |
| 15 | 可溶性铬 |  |  |  | ● |  |
| 16 | 可溶性汞 |  |  |  | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表6：各色硝基外用磁漆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 容器中状态 |  | HG/T 2277 | 推荐性 | HG/T 2277 |  | ● |
| 2 | 细度 |  |  |  | GB/T 6753.1 |  | ● |
| 3 | 施工性 |  |  |  | HG/T 2277 |  | ● |
| 4 | 干燥时间 |  |  |  | GB/T 1728 |  | ● |
| 5 | 回粘性 |  |  |  | GB/T 1762 |  | ● |
| 6 | 漆膜加热试验 |  |  |  | HG/T 2277 |  | ● |
| 7 | 耐水性 |  |  |  | GB/T 9274 | ● |  |
| 8 | 耐挥发溶剂性 |  |  |  | HG/T 2277 |  | ● |
| 9 | 固体含量 |  |  |  | GB/T 1725 | ● |  |
| 10 | 溶剂可溶物中硝基 |  |  |  | HG/T 2277 |  | ● |
| 11 | 挥发性有机化合物 |  | GB 18581 | 强制性 | GB 18581 | ● |  |
| 12 | 苯 |  |  |  | GB 18581 | ● |  |
| 13 | 甲苯和二甲苯总和 |  |  |  | GB 18582 | ● |  |
| 14 | 游离甲苯二异氰酸酯 |  |  |  | GB/T 18446 GB 18581 | ● |  |
| 15 | 可溶性重金属 | 铅 |  |  |  | ● |  |
|  |  | 镉 |  |  |  | ● |  |
|  |  | 铬 |  |  |  | ● |  |
|  |  | 汞 |  |  |  | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

表7  丙烯酸清漆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 原漆外观 | HG/T 2593 | 推荐性 | GB/T 1721 |  | ● |
| 2 | 漆膜颜色及外观 |  |  | GB/T 9761 |  | ● |
| 3 | 弯曲试验 |  |  | GB/T 6742 |  | ● |
| 4 | 流出时间 |  |  | GB/T 6753.2 |  | ● |
| 5 | 酸价 |  |  | HG/T 2593 |  | ● |
| 6 | 不挥发物含量 |  |  | GB/T 1725 | ● |  |
| 7 | 干燥时间 |  |  | 表干GB/T 6753.2 实干GB/T 1728 |  | ● |
| 8 | 划格试验 |  |  | GB/T 9286 |  | ● |
| 9 | 耐汽油性 |  |  | GB/T 9274 | ● |  |
| 10 | 耐水性 |  |  | GB/T 9274 | ● |  |
| 11 | 耐热性（400℃） |  |  | GB/T 1735 | ● |  |
| 12 | 挥发性有机化合物 | GB 18581 | 强制性 | GB 18581 | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表8  各色氨基烘干磁漆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 容器中状态 | HG/T 2594 | 推荐性 | HG/T 2594 |  | ● |
| 2 | 施工性 |  | 推荐性 | HG/T 2594 |  | ● |
| 3 | 干燥时间 |  | 推荐性 | GB/T 1728 |  | ● |
| 4 | 漆膜外观 |  | 推荐性 | HG/T 2594 |  | ● |
| 5 | 耐冲击性 |  | 推荐性 | GB/T 1732 | ● |  |
| 6 | 硬度（铅笔） |  | 推荐性 | GB/T 6739 |  | ● |
| 7 | 弯曲试验 |  | 推荐性 | GB/T 6742 |  | ● |
| 8 | 漆膜加热试验 |  | 推荐性 | HG/T 2594 |  | ● |
| 9 | 耐水性 |  | 推荐性 | GB/T 5209 | ● |  |
| 10 | 耐碱性 |  | 推荐性 | HG/T 2594 | ● |  |
| 11 | 耐酸性 |  | 推荐性 | HG/T 2594 | ● |  |
| 12 | 耐湿热性 |  | 推荐性 | HG/T 2594 | ● |  |
| 13 | 耐挥发油性 |  | 推荐性 | HG/T 2594 |  | ● |
| 14 | 不挥发物 |  | 推荐性 | GB/ T1725 | ● |  |
| 15 | 贮存稳定性 |  | 推荐性 | GB/T 6753.3 |  | ● |
| 16 | 细度 |  | 推荐性 | GB/T 6753.1 |  | ● |
| 17 | 挥发性有机化合物 | GB 18581 | 强制性 | GB 18581 | ● |  |
| 18 | 可溶性铅 |  | 强制性 | GB 18581 | ● |  |
| 19 | 可溶性镉 |  | 强制性 | GB 18581 | ● |  |
| 20 | 可溶性铬 |  | 强制性 | GB 18581 | ● |  |
| 21 | 可溶性汞 |  | 强制性 | GB 18581 | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表9  建筑外墙用腻子产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 容器中状态 | JG/T 157 | 推荐性 | JG/T 157 |  | ● |
| 2 | 施工性 |  | 推荐性 | JG/T 157 |  | ● |
| 3 | 干燥时间 |  | 推荐性 | GB/T 1728 |  | ● |
| 4 | 打磨性 |  |  | JG/T 157 | ● |  |
| 5 | 耐碱性 |  | 推荐性 | GB/T 9265 | ● |  |
| 6 | 耐水性 |  | 推荐性 | GB/T 1733 | ● |  |
| 7 | 低温贮存稳定性 |  | 推荐性 | GB/T 9268 |  | ● |
| 8 | 挥发性有机化合物 | GB24408 | 强制性 | GB 24408 | ● |  |
| 9 | 苯含量 | GB24408 | 强制性 | GB 24408 | ● |  |
| 10 | 甲苯、乙苯和二甲苯含量总和 | GB24408 | 强制性 | GB 24408 | ● |  |
| 11 | 游离甲醛 | GB24408 | 强制性 | GB/T23993 | ● |  |
| 12 | 游离二异氰酸酯含量总和 | GB24408 | 强制性 | GB/T23993 | ● |  |
| 13 | 乙二醇醚及醚酯含量总和 | GB24408 | 强制性 | GB 24408 | ● |  |
| 14 | 铅 | GB24408 | 强制性 | GB 24408 | ● |  |
| 15 | 镉 | GB24408 | 强制性 | GB 24408 | ● |  |
| 16 | 六价铬 | GB24408 | 强制性 | GB 24408 | ● |  |
| 17 | 汞 | GB24408 | 强制性 | GB 24408 | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表10 建筑室内用腻子产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 容器中状态 | JG/T 298 | 推荐性 | JG/T 298 |  | ● |
| 2 | 打磨性 |  |  | JG/T 298 |  | ● |
| 3 | 干燥时间 |  |  | GB/T 1728 |  | ● |
| 4 | 柔韧性 |  |  | JG/T 298 |  | ● |
| 5 | 耐水性 |  |  | GB/T 1733 | ● |  |
| 6 | 低温贮存稳定性 |  |  | GB/T 9268 |  | ● |
| 9 | 挥发性有机化合物 | GB 18582 | 强制性 | GB 18582-2008 附录A | ● |  |
| 10 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  |  | GB 18582 | ● |  |
| 11 | 游离甲醛 |  |  | GB 18582 | ● |  |
| 12 | 可溶性铅 |  |  | GB 18582 | ● |  |
| 13 | 可溶性镉 |  |  |  | ● |  |
| 14 | 可溶性铬 |  |  |  | ● |  |
| 15 | 可溶性汞 |  |  |  | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表11  水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | JC/T 438 | 推荐性 | JC/T 438 |  | ● |
| 2 | 不挥发物含量 |  |  | JC/T 438 | ● |  |
| 3 | pH值 |  |  | GB/T 14518 |  | ● |
| 4 | 低温稳定性 |  |  | JC/T 438 |  | ● |
| 5 | 游离甲醛 | GB 18583 | 强制性 | GB 18583 | ● |  |
| 6 | 苯 |  |  | GB 18583 | ● |  |
| 7 | 甲苯 ＋ 二甲苯 |  |  | GB 18583 | ● |  |
| 8 | 总挥发性有机化合物 |  |  | GB 18583 | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表12  建筑内外墙用底漆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 容器中状态 | JG/T 210 | 推荐性 | JG/T 210 |  | ● |
| 2 | 施工性 |  |  | JG/T 210 |  | ● |
| 3 | 干燥时间 |  |  | GB/T 1728 |  | ● |
| 4 | 耐碱性 |  |  | GB/T 9265 | ● |  |
| 5 | 耐水性 |  |  | GB/T 1733 | ● |  |
| 6 | 低温稳定性 |  |  | JG/T 210 |  | ● |
| 7 | 涂膜外观 |  |  | JG/T 210 |  | ● |
| 8 | 附着力 |  |  | GB/T 9286 | ● |  |
| 9 | 挥发性有机化合物 | GB 18582 | 强制性 | GB 18582 | ● |  |
| 10 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  |  | GB 18582 | ● |  |
| 11 | 游离甲醛 |  |  | GB 18582 | ● |  |
| 12 | 可溶性铅 |  |  | GB 18582 | ● |  |
| 13 | 可溶性镉 |  |  |  | ● |  |
| 14 | 可溶性铬 |  |  |  | ● |  |
| 15 | 可溶性汞 |  |  |  | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表13 合成树脂乳液砂壁庄建筑涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 容器中状态 |  | JG/T 24 | 推荐性 | JG/T 24 |  | ● |
| 2 | 施工性 |  |  | 推荐性 | JG/T 24 |  | ● |
| 3 | 涂料低温贮存稳定性 |  |  | 推荐性 | JG/T 24 |  | ● |
| 4 | 涂料热贮存稳定性 |  | JG/T 24 | 推荐性 | JG/T 24 |  | ● |
| 5 | 干燥时间 |  | JG/T 24 | 推荐性 | GB/T 1728 |  | ● |
| 6 | 耐水性 |  |  | 推荐性 | GB/T 1733 | ● |  |
| 7 | 耐碱性 |  |  | 推荐性 | GB/T 9265 | ● |  |
| 8 | 耐冲击性 |  |  | 推荐性 | JG/T 24 | ● |  |
| 9 | 涂层耐温变形 |  |  | 推荐性 | JG/T 24 |  | ● |
| 10 | 耐沾污性 |  |  | 推荐性 | JG/T 24 |  | ● |
| 11 | 挥发性有机化合物 |  | GB 18582 | 强制性 | GB 18582 | ● |  |
| 12 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  |  |  |  | ● |  |
| 13 | 游离甲醛 |  |  |  |  | ● |  |
| 14 | 可溶性重金属 | 铅 |  |  |  | ● |  |
|  |  | 镉 |  |  |  | ● |  |
|  |  | 铬 |  |  |  | ● |  |
|  |  | 汞 |  |  |  | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 检验应注意的问题

6.2.1 若生产企业标准或产品明示质量要求缺少相关重要检验项目，且无强制性标准要求，相关重要检验项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

6.2.2 检验过程中遇有样品失效或者其他情况致使检验无法进行时，必须如实记录即时情况，并有充分的证实材料。

7 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类不合格时，属于严重不合格；当产品存在B类不合格时，属于一般不合格。

8 异议复检

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，做出维持原检验结论的复检结论。

8.2 需对不合格项目复检时，采用备用样检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

8.3 不进行复检的情况：

产品在正常贮存条件下已变质(结块、发霉等)。

9 附则

本标准代替HGXZ 06-2013