海南省食品用包装产品质量监督抽查实施细则

XJXZ05-2016

1  适用范围

本细则适用于海南省质量技术监督部门组织的食品用包装产品质量监督抽查，其他类型的监督检查涉及到抽样检验的可参照本细则执行。

监督抽查产品范围包括2.2条的产品种类。

本细则内容包括适用范围、产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议复检。

本细则规定的检验项目可根据监督抽查的需要进行删减,并在相关文件中给予说明。

2  产品分类

2.1  产品分类及代码

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 29/33 | 292/333 | 2926/2929/3333 |
| 分类名称 | 橡胶和塑料制品业/金属制品业 | 塑料制品业/集装箱及金属包装容器制造 | 塑料包装箱及容器制造/其他塑料制品制造/金属包装容器制造 |

2.2  产品种类

产品种类分为：干法复合挤出复合包装用塑料复合膜袋、普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜、食品包装用塑料与铝箔复合膜袋、包装用聚乙烯吹塑薄膜、商品零售包装袋、食品用塑料自粘保鲜膜、聚酯(PET)无汽饮料瓶、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶、热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶、聚碳酸酯（PC）饮用水罐、软塑折叠包装容器、塑料防盗瓶盖、塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）塑料瓶坯、包装用双向拉伸聚酯薄膜、双向拉伸聚丙烯珠光薄膜、液体食品无菌包装用复合袋、液体食品包装用塑料复合膜袋、双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜袋、榨菜包装用复合膜袋、食品包装用聚氯乙烯硬片膜、夹链自封袋、未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜、单向拉伸高密度聚乙烯薄膜、液体包装用聚乙烯吹塑薄膜、聚丙烯吹塑薄膜、包装用镀铝薄膜、一次性餐饮具、食品用金属包装产品等。

3  企业规模划分

根据食品用包装材料行业的实际情况，生产企业规模以其产品年销售额、从业人员及营业收入额为标准划分为大、中、小型企业。

表2  企业规模划分

| 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥5000 | ≥2000且＜5000 | ＜2000 | --- |
| 从业人员（人） | ≥1000 | ≥300且＜1000 | ≥20且＜300 | ＜20 |
| 营业收入（万元） | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ≥300且＜2000 | ＜300 |

4  检验依据

4.1  下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 10004包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

GB/T 28118 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

GB/T 10003普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜

GB/T 4456包装用聚乙烯吹塑薄膜

BB/T 0039商品零售包装袋

QB 2357-1998 聚酯(PET)无汽饮料瓶

QB/T 1868-2004 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶

GB/T 17876 包装容器 塑料防盗瓶盖

GB 10457食品用塑料自粘保鲜膜

GB/T 15267食品包装用聚氯乙烯硬片、膜

GB 18454液体食品无菌包装用复合袋

GB 19741液体食品包装用塑料复合膜、袋

BB/T 0025 30/25mm塑料防盗瓶盖

GB 13113食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准

GB 14942 食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准

GB 9680食品容器漆酚涂料卫生标准

GB 9681食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准

GB 9683复合食品包装袋卫生标准

GB 9687食品包装用聚乙烯成型品卫生标准

GB 9688 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准

GB 9689食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准

GB 4805 食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准

GB 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

经企业声明公开的生产企业标准

5  抽样

5.1  抽样型号或规格

应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。

  - 抽样方法、基数、数量

在企业成品库抽样时，抽样方法、基数、数量及样品处置见表3。

在流通领域上抽样时，抽样基数满足抽样数量即可，抽取方法、数量及样品处置要求与企业成品库抽样时相同。

表3产品抽样方法、基数、数量

| 序号 | 产品名称 |  |  | 抽样方法 | 抽样基数 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干法复合、挤出复合包装用塑料复合膜、袋 |  | 膜 | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次 | 抽样基数不少于20卷，每批膜不超过50000m2 | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
|  |  |  | 袋 |  | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 从4箱中抽取80个（袋规格应不小于10cm×10cm），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 2 | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 |  |  | 随机抽取经企业出厂检验合格的成品（分切品）、以同一工艺、同一规格批产品为样本，注意样品的幅宽不得少于200mm | 500kg | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去5m，每卷膜各抽取30m，共3卷，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 3 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 |  |  |  |  |  |
| 4 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 |  |  |  |  |  |
| 5 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 | 膜 |  | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次 | 抽样基数不少于20卷，每批膜不超过50000 m2 | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5 m2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
|  |  | 袋 |  |  | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 从4箱中抽取80个（袋规格应不小于10cm×10cm），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 6 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |  |  |  | 150kg～8t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5 m2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 7 | 商品零售包装袋 |  |  |  | 500只～10000只 | 从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 8 | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 |  |  |  | 150kg～5t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m m2×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 9 | 夹链自封袋 |  |  |  | 500只～100000只 （100只/包） | 从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 10 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 |  |  | 从生产企业的自检合格产品中，随机抽取进行抽样检验。同一批号原料、同一规格、同一工艺的产品为一个批次 | 抽样基数不少于500个，每批不超过50万个 | V（容积）＜200 ml，120个；V≥200 ml，80个（各配同样数量的盖） |
| 11 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 |  |  |  | 抽样基数不少于500个，每批不超过100万个 | V＜200 ml，120个；V≥200 ml，80个（各配同样数量的盖） |
| 12 | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 |  |  |  | 抽样基数不少于500个，每批不超过100万个 | V＜200 ml，240个；V≥200 ml，200个（各配同样数量的盖），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 13 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 |  |  | 从生产企业的自检合格产品中，随机抽取进行抽样检验。同一批号原料、同一规格、同一工艺的产品为一个批次 | 抽样基数不少于150个，每批不超过1万个 | 15个（配同样数量的盖）×2，分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 14 | 软塑折叠包装容器 |  |  |  | 抽样基数不少于150个，每批不超过5万个 | 20个（配同样数量的盖），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 15 | 塑料防盗瓶盖 |  |  |  | 抽样基数不少于500个，每批不超过60万个 | 100个（配同样数量的瓶64个），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 16 | 塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）、塑料瓶坯、其他食品用塑料容器 |  |  |  | 抽样基数不少于150个，每批不超过1万个 | V＜200 ml，80个；V≥200 ml，40个，均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 17 | 液体食品无菌包装用复合袋 |  |  | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次 | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于100000只 | 从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 18 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | 膜 |  |  | 抽样基数不少于50卷，每批膜不超过50000 m2 | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5 m2×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
|  |  | 袋 |  |  | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 19 | 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | 膜 |  |  | 抽样基数不少于50卷，每批膜不超过300000 m2 | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5 m2×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
|  |  | 袋 |  |  | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 20 | 食品用塑料自粘保鲜膜 |  |  |  | 50卷～10000卷 | 随机抽取3卷×2，分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 21 | 榨菜包装用复合膜、袋 | 膜 |  | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次 | 抽样基数不少于50卷，每批膜不超过50000 m2 | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5 m2×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
|  |  | 袋 |  |  | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于2000000只 | 从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 22 | 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 |  |  | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次 | 500kg～20t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5 m2×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 23 | 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜 |  |  |  | 150kg～10t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5 m2×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 24 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 |  |  |  | 150kg～1t |  |
| 25 | 聚丙烯吹塑薄膜 |  |  |  | 150kg～10t |  |
| 26 | 包装用镀铝薄膜 |  |  |  | 500kg～50t |  |
| 27 | 食品用金属包装材料产品 |  |  |  | 不少于200个 | 容积≥200mL的抽取40个；＜200mL的抽取80个，均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 28 | 一次性餐饮具 |  |  | 从生产企业的自检合格产品中，随机抽取进行抽样检验。同一批号原料、同一规格、同一工艺的产品为一个批次 | 抽样基数不少于1000个，每批不超过10万个 | 抽样数量为100个，均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 注明 | 对特殊形状的容器（膜、袋），可根据实际情况参照本表及相关规定确定具体抽样数量，抽样数量应满足检验合理需要。 |  |  |  |  |  |

5.3  抽样单

5.3.1  应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的食品用塑料包装膜、袋产品销售总额，以万元计。若被抽查企业上一年未生产此类产品，记录本年度已实际生产此类产品的销售总额。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“双向拉伸薄膜”，应记录被抽查企业的所有拉伸薄膜销售总额.

5.3.2 抽样人员应填写好抽样单，由受检方代表确认所抽的样品具有代表性后签字认可，并加盖公章。凡执行企业标准的应以书面形式通知，受检方在抽样之日起3个工作日内将企业标准文本送达承检机构，否则按国家有关标准检测和判定。

6  检验要求

6.1  检验项目见表4～表31。

表4 干法复合、挤出复合包装用塑料复合膜、袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 剥离力 | GB/T 10004 | 推荐性 | GB/T 8808 |  | ● |
| 2 | 热合强度 | GB/T 10004 | 推荐性 | QB/T 2358 |  | ● |
| 3 | 拉断力 | GB/T 10004 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  | ● |
| 4 | 断裂标称应变 | GB/T 10004 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  | ● |
| 5 | 直角撕裂力 | GB/T 10004 | 推荐性 | QB/T 1130 |  | ● |
| 6 | 水蒸气透过量 | GB/T 10004 | 推荐性 | GB/T 1037-1988 | ● |  |
| 7 | 氧气透过量 | GB/T 10004 | 推荐性 | GB/T 1038-2000 | ● |  |
| 8 | 袋的跌落性能 | GB/T 10004 | 推荐性 | GB/T 10004 |  | ● |
| 9 | 袋的跌落性能 | GB/T 10004 | 推荐性 | GB/T 10004 |  | ● |
| 10 | 摩擦系数 | GB/T 10004 | 推荐性 | GB/T 10006 |  | ● |
| 11 | 感官 | GB/T 10004 | 推荐性 | GB/T 10004 |  | ● |
| 12 | 甲苯二胺 | GB/T 10004 | 推荐性 | GB/T 5009.119 | ● |  |
| 13 | 蒸发残渣 | GB/T 10004 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 14 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB/T 10004 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 15 | 重金属（以Pb计） | GB/T 10004 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 16 | 溶剂残留量c | GB/T 10004 | 推荐性 | GB/T 10004 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 C：苯类溶剂残留量的检出限为0.5mg/m2。 |  |  |  |  |  |

表5  普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 10003 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  | ● |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 10003 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  | ● |
| 3 | 热收缩率 | GB/T 10003 | 推荐性 | GB/T 10003 |  | ● |
| 4 | 热封强度 | GB/T 10003 | 推荐性 | GB/T 10003 |  | ● |
| 5 | 雾度 | GB/T 10003 | 推荐性 | GB/T 2410 |  | ● |
| 6 | 光泽度 | GB/T 10003 | 推荐性 | GB/T 8807 |  | ● |
| 7 | 润湿张力 | GB/T 10003 | 推荐性 | GB/T 14216 |  | ● |
| 8 | 透湿量 | GB/T 10003 | 推荐性 | GB/T 1037 |  | ● |
| 9 | 蒸发残渣 | GB/T 10003 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 10003 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 11 | 重金属 | GB/T 10003 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 12 | 脱色试验 | GB/T 10003 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表6  食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 28118 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  | ● |
| 2 | 剥离力 | GB/T 28118 | 推荐性 | GB/T 8808 |  | ● |
| 3 | 热合强度 | GB/T 28118 | 推荐性 | QB/T 2358 |  | ● |
| 4 | 氧气透过量 | GB/T 28118 | 推荐性 | GB/T 1038、GB/T 19789 | ● |  |
| 5 | 水蒸气透过量 | GB/T 28118 | 推荐性 | GB/T 1037 | ● |  |
| 7 | 袋的耐压性能 | GB/T 28118 | 推荐性 | GB/T 21302 |  | ● |
| 8 | 袋的跌落性能 | GB/T 28118 | 推荐性 | GB/T 21302 |  | ● |
| 9 | 感官 | GB/T 28118 | 推荐性 | GB/T 28118 |  | ● |
| 10 | 甲苯二胺 | GB/T 28118 | 推荐性 | GB/T 5009.119 | ● |  |
| 11 | 蒸发残渣 | GB/T 28118 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 12 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB/T 28118 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 13 | 重金属（以Pb计） | GB/T 28118 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 C：苯类溶剂残留量的检出限为0.5mg/m2。 |  |  |  |  |  |

表7 包装用聚乙烯吹塑薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 4456 | 推荐性 | GB/T 1040.3-2006 |  | ● |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 4456 | 推荐性 | GB/T 1040.3-2006 |  | ● |
| 3 | 落膘冲击 | GB/T 4456 | 推荐性 | GB/T 4456 |  | ● |
| 4 | 蒸发残渣 | GB/T 4456 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 4456 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 7 | 重金属 | GB/T 4456 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 8 | 脱色试验 | GB/T 4456 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表8 商品零售包装袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 漏水性 | BB/T 0039 | 推荐性 | BB/T 0039 |  | ● |
| 2 | 跌落性能 | BB/T 0039 | 推荐性 | BB/T 0039 |  | ● |
| 3 | 提吊试验c | BB/T 0039 | 推荐性 | BB/T 0039 |  | ● |
| 4 | 塑料盒纸塑复合包装袋封合强度 | BB/T 0039 | 推荐性 | QB/T 2358 |  | ● |
| 5 | 复合包装袋剥离力 | BB/T 0039 | 推荐性 | QB/T 8808 |  | ● |
| 7 | 纸包装袋封口粘合强度 | BB/T 0039 | 推荐性 | BB/T 0039 |  | ● |
| 8 | 蒸发残渣 | BB/T 0039 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 9 | 高锰酸钾消耗量 | BB/T 0039 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 10 | 重金属 | BB/T 0039 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 11 | 脱色试验 | BB/T 0039 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 12 | 甲苯二胺d | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.119 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 c：仅考核手提袋 d：仅考核复合食品包装袋 |  |  |  |  |  |

表9食品用塑料自粘保鲜膜检验项目

| 序号 |  | 检验项目 |  | 依据法律法规 或标准条款 |  | 强制性/推荐性 |  | 检测方法 |  | 重要程度分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A类a |  | B类b |  |
| 1 |  | 拉伸强度 |  | GB 10457 |  | 强制性 |  | GB/T 1040.3 |  |  |  | ● |  |
| 2 |  | 气体透过率（氧气） |  | GB 10457 |  | 强制性 |  | GB/T 1038 |  | ● |  |  |  |
| 3 |  | 水蒸气透过量 |  | GB 10457 |  | 强制性 |  | GB/T 1037 |  | ● |  |  |  |
| 4 | 聚乙烯材质 |  | 蒸发残渣 |  | GB 9687-1988 |  | 强制性 |  | GB/T 5009.60 |  | ● |  |  |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 9687-1988 |  | 强制性 |  | GB/T 5009.60 |  | ● |  |  |
|  |  |  | 重金属 |  | GB 9687-1988 |  | 强制性 |  | GB/T 5009.60 |  | ● |  |  |
|  |  |  | 脱色试验 |  | GB 9687-1988 |  | 强制性 |  | GB/T 5009.60 |  | ● |  |  |
|  | 聚氯乙烯材质 |  | 蒸发残渣 |  | GB/T 9639.1-2008 |  | 推荐性 |  | GB/T 5009.60 |  | ● |  |  |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  | GB/T 9639.1-2008 |  | 推荐性 |  | GB/T 5009.60 |  | ● |  |  |
|  |  |  | 重金属 |  | GB/T 9639.1-2008 |  | 推荐性 |  | GB/T 5009.60 |  | ● |  |  |
|  |  |  | 脱色试验 |  | GB/T 9639.1-2008 |  | 推荐性 |  | GB/T 5009.60 |  | ● |  |  |
|  | 聚偏二氯乙烯材质 |  | 蒸发残渣 |  | GB/T 17030 |  | 推荐性 |  | GB/T 5009.60 |  | ● |  |  |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  | GB/T 17030 |  | 推荐性 |  | GB/T 5009.60 |  | ● |  |  |
|  |  |  | 重金属（以Pb计） |  | GB/T 17030 |  | 推荐性 |  | GB/T 5009.60 |  | ● |  |  |
|  |  |  | 脱色试验 |  | GB/T 17030 |  | 推荐性 |  | GB/T 5009.60 |  | ● |  |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10聚酯(PET)无汽饮料瓶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 高度 | QB 2357 | 强制性 | QB 2357 |  | ● |
| 2 | 垂直度 | QB 2357 | 强制性 | QB 2357 |  | ● |
| 3 | 容量 | QB 2357 | 强制性 | QB 2357 |  | ● |
| 4 | 密封性能 | QB 2357 | 强制性 | QB 2357 |  | ● |
| 5 | 垂直载压c | QB 2357 | 强制性 | QB 2357 |  | ● |
| 6 | 跌落性能 | QB 2357 | 强制性 | QB 2357 |  | ● |
| 7 | 耐寒性（-20℃） | QB 2357 | 强制性 | QB 2357 |  | ● |
| 8 | 乙醛含量 | QB 2357 | 强制性 | QB 2357 | ● |  |
| 9 | 感官 | QB 2357 | 强制性 | QB 2357 |  | ● |
| 10 | 蒸发残渣 | QB 2357 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 11 | 高锰酸钾消耗量 | QB 2357 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 12 | 重金属（以Pb计） | QB 2357 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 13 | 锑（以Sb计） | QB 2357 | 强制性 | GB/T 5009.101 | ● |  |
| 14 | 脱色试验 | QB 2357 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 c:由于“垂直载压”不属于生产许可发证检验项目，故该项目不参与产品质量判定 |  |  |  |  |  |

表11 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 高度偏差 | QB/T 1868 | 推荐性 | QB/T 1868 |  | ● |
| 2 | 垂直度偏差 | QB/T 1868 | 推荐性 | QB/T 1868 |  | ● |
| 3 | 容量偏差 | QB/T 1868 | 推荐性 | QB/T 1868 |  | ● |
| 4 | 跌落性能 | QB/T 1868 | 推荐性 | QB/T 1868 |  | ● |
| 5 | 乙醛含量 | QB/T 1868 | 推荐性 | QB/T 1868 | ● |  |
| 6 | 感官 | QB/T 1868 | 推荐性 | QB/T 1868 | ● |  |
| 7 | 蒸发残渣 | QB/T 1868 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | QB/T 1868 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 9 | 重金属（以Pb计） | QB/T 1868 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 10 | 锑（以Sb计） | QB/T 1868 | 推荐性 | GB/T 5009.101 | ● |  |
| 11 | 脱色试验 | QB/T 1868 | 推荐性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表12  热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣 | GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 5 | 锑（以Sb计） | GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.101 | ● |  |
| 6 | 脱色试验 | GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a ：极重要质量项目 b ：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表13  聚碳酸酯（PC）饮用水罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 14942 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣 | GB 14942 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 14942 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 4 | 酚 | GB 14942 | 强制性 | GB/T 5009.69 | ● |  |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 14942 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 6 | 脱色试验 | GB 14942 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a ：极重要质量项目 b ：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表14 软塑折叠包装容器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表15  塑料防盗瓶盖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 9688 GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣 | GB 9688 GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9688 GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 9688 GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 9688 GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 6 | 其它材质 | 按材质成型品卫生标准要求进行 |  |  | ● |  |
| 备注 | a ：极重要质量项目 b ：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表16　塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）、塑料瓶坯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 9688、GB 14942、GB 13113、GB 9689 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣 | GB 9688、GB 14942、GB 13113、GB 9689 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9688、GB 14942、GB 13113、GB 9689 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 9688、GB 14942、GB 13113、GB 9689 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 9688、GB 14942、GB 13113、GB 9689 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 6 | 酚c | GB 14942 | 强制性 | GB/T 5009.69 | ● |  |
| 7 | 其它材质 | 按材质成型品卫生标准要求进行 |  |  | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 c：仅考核聚碳酸酯（PC）材质 d：塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）只做瓶体的卫生性能，不做瓶盖等其它部位的卫生性能试验。 |  |  |  |  |  |

表17　包装用双向拉伸聚酯薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣 | GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 3 | 重金属 | GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 4 | 锑 | GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.101 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表18　双向拉伸聚丙烯珠光薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣 | GB 9688 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9688 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 3 | 重金属 | GB 9688 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 4 | 脱色试验 | GB 9688 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表19　液体食品无菌包装用复合袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |  |
| 1 | 拉伸强度 | GB 18454 | 强制性 | GB/T 1040.3 |  | ● |  |
| 2 | 断裂伸长率 | GB 18454 | 强制性 | GB/T 1040.3 |  | ● |  |
| 3 | 剥离力 | GB 18454 | 强制性 | GB/T 8808 |  | ● |  |
| 4 | 热合强度 | GB 18454 | 强制性 | QB/T 2358 |  | ● |  |
| 5 | 光线透过率 | GB 18454 | 强制性 | GB/T 2410 |  | ● |  |
| 6 | 氧气透过量 | GB 18454 | 强制性 | GB/T 1038 | ● |  |  |
| 7 | 袋的跌落性能 | GB 18454 | 强制性 | GB 18454 |  | ● |  |
| 8 | 感官 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |  |
| 9 | 甲苯二胺c | GB 9683、 GB 9687、GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.119 | ● |  |  |
| 10 | 蒸发残渣c | GB 9683、 GB 9687、GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |  |
| 11 | 高锰酸钾消耗量c | GB 9683、 GB 9687、GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |  |
| 12 | 重金属（以Pb计）c | GB 9683、 GB 9687、GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 c：内衬材料卫生指标应符合GB 9687；复合塑料膜卫生指标应符合GB 13113；口盖材料应符合国家相关材料卫生标准。 |  |  |  |  |  |  |

表20  液体食品包装用塑料复合膜、袋检验项目

| 序号 |  | 检验项目 |  | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 |  | 拉断力 |  | GB 19741 | 强制性 | GB/T 1040.3 |  | ● |
| 2 |  | 封合强度 |  | GB 19741 | 强制性 | GB 19741 |  | ● |
| 3 |  | 内层塑料膜剥离强度 |  | GB 19741 | 强制性 | GB/T 8808 |  | ● |
| 4 |  | 透氧率 |  | GB 19741 | 强制性 | GB/T 1038 | ● |  |
| 5 |  | 跌落性能 |  | GB 19741 | 强制性 | GB 19741-2005 |  | ● |
| 6 |  | 感官 | SS膜和WSS膜 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
|  |  |  | WSLX膜 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 7 |  | 甲苯二胺 | SS膜和WSS膜 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.119 | ● |  |
| 8 |  | 蒸发残渣 | SS膜和WSS膜 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
|  |  |  | WSLX膜 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 9 |  | 高锰酸钾消耗量 | SS膜和WSS膜 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
|  |  |  | WSLX膜 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 10 |  | 重金属（以Pb计） | SS膜和WSS膜 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
|  |  |  | WSLX膜 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 11 |  | 脱色试验 | WSLX膜 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

表21双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 2 | 甲苯二胺 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.119 | ● |  |
| 3 | 蒸发残渣 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表22  榨菜包装用复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 2 | 甲苯二胺 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.119 | ● |  |
| 3 | 蒸发残渣 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表23  食品包装用聚氯乙烯硬片、膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 15267 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  | ● |
| 2 | 透湿度 | GB/T 15267 | 推荐性 | GB/T 1037 | ● |  |
| 3 | 蒸发残渣 | GB 9681 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9681 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 9681 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 6 | 脱色试验 | GB 9681 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表24　夹链自封袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣注c | GB 9687 GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 2 | 高锰酸钾消耗量注c | GB 9687 GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 3 | 重金属注c | GB 9687 GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 4 | 脱色试验注c | GB 9687 GB 9683 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 5 | 溶剂残留注c | GB/T 10004 | 推荐性 | GB/T 10004 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 c:聚乙烯袋按GB 9687-1988执行，复合袋按GB 9683-1988执行，其他材质的单膜袋按相应材质的成型品卫生标准执行。 |  |  |  |  |  |

表25  未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣 | PE | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
|  |  | PP | GB 9688 |  | GB/T 5009.60 |  |  |
|  |  | PP | GB 9688 |  | GB/T 5009.60 |  |  |
|  |  | PP | GB 9688 |  | GB/T 5009.60 |  |  |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | PE | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
|  |  | PP | GB 9688 |  | GB/T 5009.60 |  |  |
| 3 | 重金属 | PE | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
|  |  | PP | GB 9688 |  | GB/T 5009.60 |  |  |
| 4 | 脱色试验 | PE | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
|  |  | PP | GB 9688 |  | GB/T 5009.60 |  |  |
|  |  | PP | GB 9688 |  | GB/T 5009.60 |  |  |
|  |  | PP | GB 9688 |  | GB/T 5009.60 |  |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表26  单向拉伸高密度聚乙烯薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 3 | 重金属 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 4 | 脱色试验 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表27  液体包装用聚乙烯吹塑薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 3 | 重金属 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 4 | 脱色试验 | GB 9687 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表28  聚丙烯吹塑薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣 | GB 9688 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9688 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 3 | 重金属 | GB 9688 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 4 | 脱色试验 | GB 9688 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表29  包装用镀铝薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣 | GB 9688 GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9688 GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 3 | 重金属（以Pb计） | GB 9688 GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 4 | 锑（以Sb计） | GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.101 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 9688 GB 13113 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表30  一次性餐饮具检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣 | PE | GB 9687 | 强制性 | GB 18006.1 | ● |  |
|  |  | PP | GB 9688 |  |  | ● |  |
|  |  | PS | GB 9689 |  |  | ● |  |
|  |  | PET | GB 131131 |  |  | ● |  |
|  |  | PET | GB 131131 |  |  | ● |  |
|  |  | PP | GB 9688 |  |  | ● |  |
|  |  | PS | GB 9689 |  |  | ● |  |
|  |  | PET | GB 13113 |  |  | ● |  |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | PE | GB 9687 | 强制性 | GB 18006.1 | ● |  |
|  |  | PP | GB 9688 |  |  | ● |  |
|  |  | PS | GB 9689 |  |  | ● |  |
|  |  | PET | GB 131131 |  |  | ● |  |
| 3 | 重金属（以Pb计） | PE | GB 9687 | 强制性 | GB 18006.1 | ● |  |
|  |  | PP | GB 9688 |  |  | ● |  |
|  |  | PS | GB 9689 |  |  | ● |  |
|  |  | PET | GB 13113 |  |  | ● |  |
| 4 | 脱色试验 | PE | GB 9687 | 强制性 | GB 18006.1 | ● |  |
|  |  | PP | GB 9688 |  |  | ● |  |
|  |  | PS | GB 9689 |  |  | ● |  |
|  |  | PET | GB 13113 |  |  | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 不同材质的一次性餐具，并用其相应材质的卫生标准。 |  |  |  |  |  |  |

表31 食品用金属包装产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣 | GB 9680-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9680-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 3 | 重金属 | GB 9680-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 9680-1988 | 强制性 | GB/T 5009.61 | ● |  |
| 5 | 游离酚 | GB 9680-1988 | 强制性 | GB/T 5009.69 | ● |  |
| 6 | 感官 | GB 4805-1994 | 强制性 | GB/T 5009.69 |  | ● |
| 7 | 游离酚 | GB 4805-1994 | 强制性 | GB/T 5009.69 | ● |  |
| 8 | 游离甲醛 | GB 4805-1994 | 强制性 | GB/T 5009.69 | ● |  |
| 9 | 蒸发残渣 | GB 4805-1994 | 强制性 | GB/T 5009.69 | ● |  |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4805-1994 | 强制性 | GB/T 5009.60 | ● |  |
| 备注 | a：极重要质量项目 b：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

6.2  检验应注意的问题

6.2.1  质检机构接收样品时须注意核查封样单和样品是否完好。

6.2.2  检验人员应注意从检验样品中获取完整的标志信息。

6.2.3  若被检产品的其他有效的明示标准或质量要求中缺少本细则表4至表31规定的强制检验项目时，应按照本细则规定的项目检验并依据本细则规定的标准要求判定。

6.2.4若被检产品的其他有效的明示标准或质量要求高于本细则规定的标准要求时，应按被检产品明示的标准或质量要求判定。

7  判定原则

经检验,检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品为不合格。其中,当存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

8  异议复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1  核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3  “溶剂残留量”项目不合格不进行复检。