2018年海南省预拌混凝土产品质量省级监督抽查产品及其企业名单

承检机构：海南省产品质量监督检验所

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 抽查结果 | 主要不合格 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南福力混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-8 | 合格 | — |
| 2 | 海南神力混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-8 | 合格 | — |
| 3 | 海南海岛混凝土有限责任公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-200(S4) | 2018-5-9 | 合格 | — |
| 4 | 海南荣辉投资有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-9 | 合格 | — |
| 5 | 海南盛鑫混凝土配送股份有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-9 | 合格 | — |
| 6 | 海南晋业混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-180(S4) | 2018-5-10 | 合格 | — |
| 7 | 海南恒宝混凝土工程有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-10 | 合格 | — |
| 8 | 海南华森建材销售有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-180(S4) | 2018-5-10 | 合格 | — |
| 9 | 海南海华混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C40-180(S4) | 2018-5-10 | 合格 | — |
| 10 | 海南筑通混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-15 | 合格 | — |
| 11 | 海南佳益混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-180(S4) | 2018-5-14 | 合格 | — |
| 12 | 海南慧江混凝土有限公司海口分公司 | 预拌混凝土 | — | A-C40-180(S4) | 2018-5-14 | 合格 | — |
| 13 | 海南正钏建材有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-140(S3) | 2018-5-14 | 合格 | — |
| 14 | 海南兆诚混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | B-H-C60-160(S4) | 2018-5-11 | 合格 | — |
| 15 | 海口海岛混凝土有限责任公司 | 预拌混凝土 | — | A-C40-160(S4) | 2018-5-11 | 合格 | — |
| 16 | 海南林洋混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-180(S4) | 2018-5-11 | 合格 | — |
| 17 | 海南华森建材销售有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-180(S4) | 2018-5-14 | 合格 | — |
| 18 | 海南永旺混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C40-200(S4) | 2018-5-15 | 合格 | — |
| 19 | 琼海鑫海混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-10 | 合格 | — |
| 20 | 琼海大容建材贸易有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-10 | 合格 | — |
| 21 | 琼海瑞泽混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-10 | 合格 | — |
| 22 | 海南东大洋混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-200(S4) | 2018-5-14 | 合格 | — |
| 23 | 海南天投混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C20-180(S4) | 2018-5-14 | 合格 | — |
| 24 | 文昌现代混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C20-180(S4) | 2018-5-14 | 合格 | — |
| 25 | 文昌智海混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-15 | 合格 | — |
| 26 | 海南文昌昌月建材销售有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-140(S3) | 2018-5-15 | 合格 | — |
| 27 | 万宁大丰收实业有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-17 | 合格 | — |
| 28 | 海南建龙商品混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-180(S4) | 2018-5-17 | 合格 | — |
| 29 | 万宁嘉德兴盛建材有限责任公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-17 | 合格 | — |
| 30 | 定安深港混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-160(S4) | 2018-5-16 | 合格 | — |
| 31 | 海南定安广达混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-16 | 合格 | — |
| 32 | 海南定安凯泽混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-140(S3) | 2018-5-16 | 合格 | — |
| 33 | 万宁半岛灰沙砖建材有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-18 | 合格 | — |
| 34 | 万宁永基商品混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C15-160(S4) | 2018-5-18 | 合格 | — |
| 35 | 海南荣丰混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-160(S4) | 2018-5-25 | 合格 | — |
| 36 | 儋州泰达实业有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-180(S4) | 2018-5-24 | 合格 | — |
| 37 | 海南洋浦大舜实业有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C40-160(S4) | 2018-5-24 | 合格 | — |
| 38 | 儋州金冕混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-180(S4) | 2018-5-23 | 合格 | — |
| 39 | 儋州市南鸿混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-160(S4) | 2018-5-23 | 合格 | — |
| 40 | 儋州南弘石矿开发有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-180(S4) | 2018-5-24 | 合格 | — |
| 41 | 海南巨峰混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-180(S4) | 2018-5-23 | 合格 | — |
| 42 | 临高高新建筑材料有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C20-130(S3) | 2018-5-25 | 合格 | — |
| 43 | 海南屯昌鸿启混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-120(S3) | 2018-5-30 | 合格 | — |
| 44 | 海南屯昌辰鸿混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-30 | 合格 | — |
| 45 | 海南澄海环保建材有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-170(S4) | 2018-5-28 | 合格 | — |
| 46 | 海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司 | 预拌混凝土 | — | A-C45-160(S4) | 2018-5-28 | 合格 | — |
| 47 | 海南慧江混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-28 | 合格 | — |
| 48 | 三亚广利商品混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-170(S4) | 2018-5-28 | 合格 | — |
| 49 | 三亚蓝钻混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-150(S3) | 2018-5-28 | 合格 | — |
| 50 | 三亚伟基混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-28 | 合格 | — |
| 51 | 三亚江山虎混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C20-180(S4) | 2018-5-29 | 合格 | — |
| 52 | 三亚华盛新混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-29 | 合格 | — |
| 53 | 三亚瑞泽再生资源利用有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C45-180(S4) | 2018-5-29 | 合格 | — |
| 54 | 三亚鑫海混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-29 | 合格 | — |
| 55 | 三亚华盛新型建材有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-30 | 合格 | — |
| 56 | 三亚神力混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C40-180(S4) | 2018-5-30 | 合格 | — |
| 57 | 三亚伟康置业投资有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-160(S4) | 2018-5-30 | 合格 | — |
| 58 | 三亚金冕混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-30 | 合格 | — |
| 59 | 三亚达华混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C40-180(S4) | 2018-5-30 | 合格 | — |
| 60 | 三亚南海方达混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-180(S4) | 2018-5-31 | 合格 | — |
| 61 | 三亚磊华实业有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-180(S4) | 2018-5-31 | 合格 | — |
| 62 | 海南源丰混凝土有限公司陵水分公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-31 | 合格 | — |
| 63 | 五指山南鸿混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-180(S4) | 2018-6-4 | 合格 | — |
| 64 | 琼中长明建材有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-100(S3) | 2018-6-4 | 合格 | — |
| 65 | 乐东恒峰混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C45-180(S4) | 2018-6-4 | 合格 | — |
| 66 | 乐东海乐混凝土有限公司千家分公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-150(S4) | 2018-6-5 | 合格 | — |
| 67 | 白沙南鸿混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-150(S4) | 2018-6-6 | 合格 | — |
| 68 | 海南永兆混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-170(S4) | 2018-5-8 | 不合格 | 坍落度 |
| 69 | 海南保利丰新型建材有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-15 | 不合格 | 强度 |
| 70 | 屯昌永万鑫混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C20-180(S4) | 2018-5-30 | 不合格 | 强度 |
| 71 | 武汉三江建筑混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-160(S4) | 2018-6-5 | 不合格 | 强度 |